Керамическая футеровка ALMEX марки CERATEX CDS для барабанов.

Керамическая футеровка ALMEX модели CERATEX CDS предназначена для

приводных барабанов, особенно работающих в условиях влаги и загрязнения, где возникает

проблема проскальзывания. Также, данная футеровка идеально подходит для барабанов

конвейеров с высокопрочной лентой, где имеет место проблема интенсивного износа

футеровочного покрытия.

Сравнительная характеристика коэффициентов трения (сцепления) ленты с барабаном для различных футеровок.

|  | На горизонтальной оси указаны разные условия эксплуатации: сухо, влажно, влажно с загрязнением (с лева на право). По вертикали отложено значение коэффициента трения (сцепления) между конвейерной лентой и барабаном. Желтый цвет – нет футеровки (сталь) Голубой цвет – резиновая футеровка Красный цвет – керамическая футеровка Видно, что коэффициенту трения керамическая футеровка практически в два раза превосходит резиновую футеровку. Более высокий коэффициент трения (сцепления) между лентой и барабаном позволяет избежать проскальзывания ленты и существенно снизить натяжение, создаваемое натяжной станцией конвейера, что в свою очередь позволяет ленте работать в более щадящем режиме или вовсе перейти на ленту меньшей прочности. |
| --- | --- |
|  | Керамическая футеровка ALMEX марки CERATEX CDS поставляется резиновыми полосами по 318 мм шириной с керамическими вставками. Длина полос выбирается, так чтобы, перекрывать всю ширину барабана, а количество полос, исходя из длины окружности барабана. Пример: барабан диаметром D=1000 мм и шириной B=1200 мм. Необходимая длина полос: 1270 мм (ближайшая длина по таблице типоразмеров). Необходимое количество полос: 10 полос. *D[мм]/318мм = 3,14 * 1000 мм / 318 мм = 10 полос |