# РЕЗИНА TRS MINI 60

Профилированная футеровочная резина TRS MINI 60 для приводных барабанов, предназначена для улучшения коэффициента трения между ведущим барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейрной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Поставляется с/без клеевого слоя BL. Благодаря клеящему слою BL не требуется специальная подготовка для безупречного склеивания. Лицевая поверхность блоков профиля может быть гладкой или с тиснением «под ткань».

Профиль: ромб 33 мм × 17 мм. Паз между блоками: 6 мм, глубина 3 мм. Ширина: 1500 мм, 2000 мм. Длина 10 м.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MINI 60 | MINI 60 ECO | MINI 60 SUPER |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа: | NR — натуральный каучук | NR — натуральный каучук | NR/BR — натуральный каучук, бутадиеновый каучук |
| Твердость: | 60±5 по Шору | 64±5 по Шору | 60±5 по Шору |
| Плотность: | 1.13±0.03 г/см3 | 1.21±0.03 г/см3 | 1.10±0.03 г/см3 |
| Истирание: | 140 при 10 Н | 200 при 10 Н | 80 при 10 Н |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа | 15 МПа | 20 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм | 30 Н/мм | 80 Н/мм |
| Удлинение: | 400 % | 475 % | 450 % |
| Цвет: | черный | черный | черный |
| КОД | ШИРИНА 1500 мм | ШИРИНА 2000 мм | ТОЛЩИНА, хх |
|  | без BL | c BL | без BL | c BL | 06, 08, 10, 12, 15 мм |
| MINI 60 | 401541хх | 401542хх | 401041хх | 401042хх |  |
| MINI 60 ECO | 401551хх | 401552хх | 401051хх | 401052хх |  |
| MINI 60 SUPER | 401511xx | 401512xx | 401011xx | 401012xx |  |

# РЕЗИНА TRS MIDI-60

Футеровочная резина TRS с ромбовидным профилем изготовлена из специальной смеси SBR (стиролбутадиенового каучука), обладает высокой стойкостью к истиранию и разрывам, легко монтируется на объекте.

Поставляется с/без клеевого слоя BL. Благодаря клеящему слою BL не требуется специальная подготовка для безупречного склеивания. Лицевая поверхность блоков профиля может быть гладкой или с тиснением «под ткань».

Профиль: ромб 46 мм × 27 мм. Паз между блоками: 6 мм, глубина 4 мм. Ширина: 1500 мм, 2000 мм. Длина 10 м.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIDI 60 | MIDI 60 ECO | MIDI 60 SUPER |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа: | NR — натуральный каучук | NR — натуральный каучук | NR/BR — натуральный каучук, бутадиеновый каучук |
| Твердость: | 60±5 по Шору | 64±5 по Шору | 60±5 по Шору |
| Плотность: | 1.13±0.03 г/см3 | 1.21±0.03 г/см3 | 1.10±0.03 г/см3 |
| Истирание: | 140 при 10 Н | 200 при 10 Н | 80 при 10 Н |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа | 15 МПа | 20 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм | 30 Н/мм | 80 Н/мм |
| Удлинение: | 400 % | 475 % | 450 % |
| Цвет: | черный | черный | черный |
| КОД | ШИРИНА 1500 мм | ШИРИНА 2000 мм | ТОЛЩИНА, хх |
|  | без BL | c BL | без BL | c BL | 06, 08, 10, 12, 15 мм |
| MIDI 60 | 402541xx | 402542xx | 402041xx | 402042xx |  |
| MIDI 60 ECO | 402551xx | 402552xx | 402051xx | 402052xx |  |
| MIDI 60 SUPER | 402511xx | 402512xx | 402011xx | 402012xx |  |

# РЕЗИНА TRS MIDI-RED

xx — толщина: 06, 08, 10, 12 мм.

Резина TRS MIDI-RED проявляет более высокую стойкость к истиранию, чем резина TRS MINI 60. Профилированная футеровочная резина для приводных барабанов, предназначена для улучшения коэффициента трения между ведущим барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейeрной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Применение: барабаны 700 мм и менее со слабым натяжением. Помогает предотвратить проблемы спекания и истирания. Для натяжных барабанов и несущих роликов см. резину Orange — 50.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- |
| Твердость: 45±5 по Шору | Профиль: ромб 46 мм × 27 мм |
| Натяжение: 18 Н/мм2 | Паз между блоками: 6 мм, глубина 4 мм |
| Удлинение: 550% | Толщина: 6, 8, 10, 12 мм |
| Истирание: 80 при 5 Н | Ширина: 1500 мм, 2000 мм |
| Цвет: красный | Длина: 10 м |

Коды продукции уточняйте у дилеров, возможно исполнение продукта в соответствии с требуемыми характеристиками.

# РЕЗИНА TRS MAXI 60

Профилированная футеровочная резина TRS MAXI 60 с крупным профилем для приводных барабанов, предназначена для улучшения коэффициента трения между ведущим барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейрной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Поставляется с/без клеевого слоя BL. Благодаря клеящему слою BL не требуется специальная подготовка для безупречного склеивания.

Профиль: ромб 82 мм × 46 мм. Паз между блоками: 11 мм, глубина 8 мм. Ширина: 1500 мм, 2000 мм. Длина 10 м.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAXI 60 | MAXI 60 ECO | MAXI 60 SUPER |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа: | NR — натуральный каучук | NR — натуральный каучук | NR/BR — натуральный каучук, бутадиеновый каучук |
| Твердость: | 60±5 по Шору | 64±5 по Шору | 60±5 по Шору |
| Плотность: | 1.13±0.03 г/см3 | 1.21±0.03 г/см3 | 1.10±0.03 г/см3 |
| Истирание: | 140 при 10 Н | 200 при 10 Н | 80 при 10 Н |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа | 15 МПа | 20 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм | 30 Н/мм | 80 Н/мм |
| Удлинение: | 400 % | 475 % | 450 % |
| Цвет: | черный | черный | черный |

| КОД | ШИРИНА 1500 мм | ШИРИНА 2000 мм | ТОЛЩИНА, xx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без BL | c BL | без BL | c BL | 06, 08, 10, 12, 15 мм |
| MAXI 60 | 403541xx | 403542xx | 403041xx | 403042xx |  |
| MAXI 60 ECO | 403551xx | 403552xx | 403051xx | 403052xx |  |
| MAXI 60 SUPER | 403511xx | 403512xx | 403011xx | 403012xx |  |

# РЕЗИНА TETRA

Футеровочная резина TRS с квадратным профилем изготовлена из специальной смеси SBP (стиролбутадиенового каучука), обладает высокой стойкостью к истиранию и разрывам, легко монтируется на объекте.

Поставляется с/без клеевого слоя BL. Благодаря клеящему слою BL не требуется специальная подготовка для безупречного склеивания. Лицевая поверхность блоков профиля может быть гладкой или с тиснением «под ткань».

Профиль: квадрат 20 мм × 20 мм (диагональ 28 мм). Паз между блоками: 4.5 мм, глубина 3-4 мм. Ширина: 1500 мм, 2000 мм. Длина 10 м.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | TETRA | TETRA ECO | TETRA SUPER |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа: | NR — натуральный каучук | NR — натуральный каучук | NR/BR — натуральный каучук, бутадиеновый каучук |
| Твердость: | 60±5 по Шору | 64±5 по Шору | 60±5 по Шору |
| Плотность: | 1.13±0.03 г/см3 | 1.21±0.03 г/см3 | 1.10±0.03 г/см3 |
| Истирание: | 140 при 10 Н | 200 при 10 Н | 80 при 10 Н |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа | 15 МПа | 20 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм | 30 Н/мм | 80 Н/мм |
| Удлинение: | 400 % | 475 % | 450 % |
| Цвет: | черный | черный | черный |
| КОД | ШИРИНА 1500 мм | ШИРИНА 2000 мм | ТОЛЩИНА, xx |
|  | без BL | c BL | без BL | c BL | 06, 08, 10, 12, 15 мм |
| TETRA | 405541xx | 405542xx | 405041xx | 405042xx |  |
| TETRA ECO | 405551xx | 405552xx | 405051xx | 405052xx |  |
| TETRA SUPER | 405511xx | 405512xx | 405011xx | 405012xx |  |

# РЕЗИНА TRS STRIP-LAG

Резина TRS STRIP-LAG позволяет сократить до минимума простои производства. Обладает высокой стойкостью к истиранию и разрывам, легко монтируется на объекте способом холодной вулканизации, не требует демонтажа барабана. Разработаны несколько видов рисунка профиля, обеспечивающих отличное водоотведение, что гарантирует повышение коэффициента сцепления и уменьшение проскальзывания ленты. Поставляется с/без клеевого слоя.

Применение: барабаны 700 мм и менее, для лент со средним натяжением.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- |
| Твердость: 60±5 по Шору | Толщина: 12 мм |
| Натяжение: 19 Н/мм2 | Ширина: 205 мм |
| Удлинение: 400% | Длина: 10 — 85 м |
| Истирание: 110 при 10 Н | Профиль: ромб 60 мм × 40 мм |
| Цвет: черный | Паз между блоками: 5 мм, глубина 5 мм |

# РЕЗИНА TRS CERALAG SQ

КОД 40700012

Резина TRS CERALAG изготовлена из специальной смеси SBR — стиролбутадиенового каучука. Разработана для работы в экстремальных условиях, обеспечивает высокую стойкость к истиранию и готова к наклеиванию благодаря клеевому слою. Футеровочная резина с квадратными керамическими вставками в блоке профиля.

Применение: футеровка барабанов диаметром 600 мм и более для ленточных конвейеров сильного натяжения. Этот продукт также может применяться в условиях грязи, обледенения или крутых склонов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- |
| Твердость: по Шору 60±5 | Профиль: квадрат 25 × 25 мм |
| Плотность: 1,13±0,03 г/см3 | Паз между блоками: 5 мм, 10 мм, глубина 4 мм |
| Истирание: 110 при 10 Н | Толщина: 12 мм, резина 7-8 мм |
| Удлинение: 400% | Ширина: 385 мм |
| Натяжение: 19 Н/мм2 |  | Длина: 10 м |
| Температура эксплуатации: -40/+85 ºС |  | Вставка: белая керамика, оксид алюминия 92% |
| Цвет: черный |  |  |

# РЕЗИНА TRS CERALAG SQ

КОД 40700012

Резина TRS CERALAG изготовлена из специальной смеси SBR — стиролбутадиенового каучука. Разработана для работы в экстремальных условиях, обеспечивает высокую стойкость к истиранию и готова к наклеиванию благодаря клеевому слою. Футеровочная резина с квадратными керамическими вставками в блоке профиля.

Применение: футеровка барабанов диаметром 600 мм и более для ленточных конвейеров сильного натяжения. Этот продукт также может применяться в условиях грязи, обледенения или крутых склонов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- |
| Твердость: по Шору 60±5 | Профиль: квадрат 25 × 25 мм |
| Плотность: 1,13±0,03 г/см3 | Паз между блоками: 5 мм, 10 мм, глубина 4 мм |
| Истирание: 110 при 10 Н | Толщина: 12 мм, резина 7-8 мм |
| Удлинение: 400% | Ширина: 385 мм |
| Натяжение: 19 Н/мм2 | Длина: 10 м |
| Температура эксплуатации: -40/+85 ºС | Вставка: белая керамика, оксид алюминия 92% |
| Цвет: черный |  |

# РЕЗИНА TRS CERALAG SQ

КОД 40700012

Резина TRS CERALAG изготовлена из специальной смеси SBR — стиролбутадиенового каучука. Разработана для работы в экстремальных условиях, обеспечивает высокую стойкость к истиранию и готова к наклеиванию благодаря клеевому слою. Футеровочная резина с квадратными керамическими вставками в блоке профиля.

Применение: футеровка барабанов диаметром 600 мм и более для ленточных конвейеров сильного натяжения. Этот продукт также может применяться в условиях грязи, обледенения или крутых склонов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- |
| Твердость: по Шору 60±5 | Профиль: квадрат 25 × 25 мм |
| Плотность: 1,13±0,03 г/см3 | Паз между блоками: 5 мм, 10 мм, глубина 4 мм |
| Истирание: 110 при 10 Н | Толщина: 12 мм, резина 7-8 мм |
| Удлинение: 400% | Ширина: 385 мм |
| Натяжение: 19 Н/мм2 | Длина: 10 м |
| Температура эксплуатации: -40/+85 ºС | Вставка: белая керамика, оксид алюминия 92% |
| Цвет: черный |  |