| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОТКАНЬЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ТКАНИ ЕР |
| --- |
| Тип каркаса | Толщина наружной резиновой обкладки | Толщина (мм) |
|  | Верхняя | Нижняя |  |
| EP-250/2 | 2 | 0 | 4.0 |
| EP-250/2 | 2.5 | 1 | 6.0 |
| EP-250/2 | 4 | 2 | 8.0 |
| EP-315/2 | 3 | 1 | 6.2 |
| EP-315/3 | 4 | 2 | 9.0 |
| EP-400/3 | 2 | 0 | 6.6 |
| EP-400/3 | 4 | 2 | 9.0 |
| EP-400/4 | 3 | 1.5 | 9.5 |
| EP-500/3 | 5 | 2 | 10.0 |
| EP-500/4 | 6 | 2 | 12.0 |
| EP-500/4 | 3 | 1 | 7.0 |
| EP-630/4 | 4 | 2 | 10.0 |
| EP-800/4 | 5 | 2 | 13.0 |
| EP-1000/4 | 6 | 2 | 14.6 |
| EP-1250/4 | 8 | 2 | 17.6 |
| EP-1600/4 | 8 | 2 | 19.0 |
| EP-2000/5 | 8 | 2 | 21.3 |
| EP-2500/5 | 10 | 3 | 27.3 |
| EP-3150/5 | 10 | 3 | 29.8 |