| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ С ПЛАСТИКОВЫМИ ГОФРОБОТАМИ И ПЕРЕГОДКАМИ |
| --- |
| ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕНТ С ПЛАСТИКОВЫМИ ГОФРОБОРТАМИ |
| Тип | Материал | Цвет | Мин. Ø барабана* | Размеры (мм) | Период волны (мм) | Применяемые поперечные перегородки |
|  |  |  |  | Ширина | Высота |  |  |
| SPV 35 | ПВХ | Белый / Зеленый | 100 | 44 | 35 | 53.5 | R30 |
| SPV 55 | ПВХ | Белый / Зеленый | 120 | 44 | 55 | 53.5 | R50-F50 |
| SPV 85 | ПВХ | Белый / Зеленый | 150 | 44 | 85 | 53.5 | R80-C80 |
| SPU 30 | ПУ | Белый / Зеленый | 100 | 40 | 30 | 53.5 | PU30-30 |
| SPU 50 | ПУ | Белый / Зеленый | 120 | 40 | 50 | 53.5 | PU60-30 |
| SPU 80 | ПУ | Белый / Зеленый | 150 | 40 | 80 | 53.5 | - |
| SPL 30 | ПО | Прозрачный | 120 | 40 | 30 | - | PL30-30 |
| SPL 50 | ПО | Прозрачный | 150 | 40 | 50 | - | PL50-30 |
| SPL 80 | ПО | Прозрачный | 200 | 40 | 80 | - | - |
| Минимальный диаметр барабанов, допускаемый для постановки профилей на конвейерные ленты, не может быть меньше, чем обозначенный в таблице. Конвейерные (транспортерные) ленты Spondaflex с поперечными перегородками изготавливаются с максимальной шириной - 1400 мм. |
| ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕНТ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ |
| Профиль | Сечение | Тип | Размеры (мм) | Вес (г/м) | Материал | Мин. Ø барабана, в зависимости от расположения | Возможные способы постановки |
|  |  |  | B | H |  |  | Поперечно | Верхняя несущая сторона | Нижняя не рабочая сторона | Продол. | Попер. | Шеврон |
| Квадратный |  | M8 | 8 | 8 | 80 | PVC | 40 | 60 | 50 | • | • | • |
|  |  | M12 | 12 | 12 | 180 | PVC | 50 | 80 | 70 | • | • | • |
|  |  | PL8 | 8 | 8 | 60 | PL | 80 | 100 |  | • | • | • |
|  |  | PL12 | 12 | 12 | 130 | PL | 80 | 120 |  | • | • | • |
| Прямо-угольный |  | M15 | 20 | 15 | 380 | PVC | 80 | 130 | 120 | • | • |  |
| Клиновой |  | TY | 8 | 5 | 40 | PVC | 30 | 60 | 50 | • | • |  |
|  |  | TZ | 10 | 6 | 60 | PVC | 40 | 70 | 60 | • | • |  |
|  |  | TA | 13 | 8 | 110 | PVC | 60 | 100 | 80 | • | • |  |
|  |  | TB | 17 | 11 | 185 | PVC | 90 | 120 | 100 | • | • |  |
|  |  | TC | 22 | 14 | 320 | PVC | 130 | 180 | 150 | • | • |  |
|  |  | TD | 30 | 16 | 490 | PVC | 180 | 250 | 250 | • | • |  |
|  |  | PU Z | 10 | 6 | 60 | PU | 60 | 80 | 50 | • | • |  |
|  |  | PU A | 13 | 8 | 100 | PU | 60 | 100 | 60 | • | • |  |
|  |  | PU B | 17 | 11 | 170 | PU | 100 | 120 | 100 | • | • |  |
|  |  | PL Z | 10 | 6 | 50 | PL | 100 | 120 |  |  | • |  |
|  |  | PL A | 13 | 8 | 80 | PL | 110 | 120 |  |  | • |  |
|  |  | PL B | 17 | 11 | 140 | PL | 120 | 150 |  |  | • |  |
| Клиновой с просечками |  | TZD | 10 | 6 | 50 | PVC |  |  | 40 | • |  |  |
|  |  | TAD | 13 | 8 | 90 | PVC |  |  | 70 | • |  |  |
|  |  | TBD | 17 | 11 | 160 | PVC |  |  | 90 | • |  |  |
|  |  | TCD | 22 | 14 | 290 | PVC |  |  | 150 | • |  |  |
| Скошен. под углом 10° |  | R20 | 35 | 20 | 325 | PVC | 100 | Профили, представленные слева (6 типов) предназначены только для поперечной постановки на ленту или шевроном (тип R). Примечание: Чтобы определить более точно минимальный диаметр вала для конкретных условий следует учитывать, что данные таблицы приведены для лент с двумя тканевыми прокладками в тяговом каркасе и усилием натяжения (при 1% удлинении) около 10 Н/ мм ширины при нормальной (комнатной) температуре (20-23°С). Для температур менее 5°С, эти теоретические величины необходимо увеличивать приблизительно на 15-20% (в зависимости от условий). Для работы ленты при еще более низких температурах (ниже минус 20-25°С), увеличение диаметра конечных валов еще более значительно. |
|  |  | R30 | 35 | 30 | 430 | PVC | 100 |  |
|  |  | R40 | 35 | 40 | 540 | PVC | 100 |  |
|  |  | R50 | 35 | 50 | 735 | PVC | 100 |  |
|  |  | R60 | 40 | 60 | 775 | PVC | 150 |  |
|  |  | R80 | 40 | 80 | 1300 | PVC | 150 |  |
| Армирован-ный, Скошен. под углом 10° |  | L30 | 25 | 30 | 330 | PVC | 100 |  |
|  |  | L40 | 25 | 40 | 400 | PVC | 120 |  |
|  |  | L50 | 25 | 50 | 660 | PVC | 160 |  |
| Скошен. под углом 30° |  | F40 | 25 | 44 | 550 | PVC | 90 |  |
|  |  | F50 | 25 | 50 | 630 | PVC | 100 |  |
| Вертикаль-ный |  | PU20 | 10 | 20 | 140 | PU | 40 |  |
|  |  | PU30 | 10 | 30 | 180 | PU | 45 |  |
|  |  | PU50 | 10 | 50 | 300 | PU | 50 |  |
| Скошен. под углом 30° |  | PU30-30 | 10 | 30 | 180 | PU | 45 |  |
|  |  | PU50-30 | 10 | 50 | 280 | PU | 50 |  |
|  |  | PL30-30 | 10 | 30 | 160 | PL | 80 |  |
|  |  | PL50-30 | 10 | 50 | 230 | PL | 100 |  |
| Высоко-производи-тельный |  | C80 | 40 | 80 | 1385 | PVC | 160 |  |