| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СЕТКИ |
| --- |
| Металлическая конвейерная сетка плетеная одинарная концы загнутые |
| Размер, мм | Диаметр проволочной спирали, мм | Вес, кг/м2 | Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
| Шаг сборки стержней А | Шаг сборки стержней В |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 1.0 | 4.5 | Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
| 5 | 5 | 1.2 | 3.6 |  |  |  |
| 8 | 5 | 1.2 | 2.8 |  |  |  |
| 10 | 5 | 1.2 | 2.2 |  |  |  |
| 10 | 6 | 1.6 | 3.8 | СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
| 15 | 4 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |
| 15 | 6 | 1.6 | 2.8 |  |  |  |
| 15 | 7 | 2.0 | 3.6 |  |  |  |
| 20 | 5 | 1.2 | 1.1 | 12Х18Н10Т | от -20 до +800 | Аналог импортной марки AISI321. Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| 20 | 7 | 1.6 | 1.7 |  |  |  |
| 20 | 8 | 1.8 | 2.2 |  |  |  |
| 20 | 9 | 2.0 | 3.0 |  |  |  |
| 25 | 7 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |
| Металлическая конвейерная сетка плетеная двойная концы загнутые |
| Размер, мм | Диаметр проволочной спирали, мм | Вес, кг/м2 | Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
| Шаг сборки стержней А | Шаг сборки стержней В |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 1.0 | 6.0 | Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
| 5 | 4 | 1.2 | 6.6 | СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая |
| 10 | 5 | 1.2 | 5.5 | 12Х18Н10Т | от -20 до +800 | Аналог импортной марки AISI321. Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| 10 | 5 | 1.6 | 7.2 |  |  |  |
| Металлическая конвейерная сетка плетеная сборная одинарная концы сварные |
| Размер, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес, кг/м» | Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
| А | В | С | спираль | стержень |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 6 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
| 7.5 | 3 | 4 | 1.0 | 1.2 | 7.6 |  |  |  |
| 7.5 | 4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 9.0 |  |  |  |
| 7.5 | 4 | 4 | 1.2 | 1.6 | 11.0 |  |  |  |
| 8 | 5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 12.5 | СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
| 8 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |  |  |  |
| 8 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 8.5 |  |  |  |
| 8 | 5 | 6 | 1.0 | 1.6 | 10.0 |  |  |  |
| 8 | 3 | 7 | 1.0 | 2.0 | 9.4 | 12Х18Н10Т | от -20 до +800 | Аналог импортной марки AISI321. Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| 8 | 5 | 8 | 2.0 | 2.0 | 20.7 |  |  |  |
| 10 | 8 | 8 | 1.6 | 2.0 | 7.0 |  |  |  |
| 12.7 | 3 | 5 | 1.2 | 1.2 | 9.8 |  |  |  |
| 20 | 8 | 6 | 1.2 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |
| Металлическая конвейерная сетка сборная двойная концы сварные загнутые |
| Размер, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес, кг/м2 | Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
| Шаг сборки стержней А | Шаг сборки стержней В | спираль | стержень |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 1.0 | 1.2 | 13 | Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
| 4 | 5 | 1.0 | 1.2 | 14 | СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
| 5 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 21 | 12Х18Н10Т | от -20 до +800 | Аналог импортной марки AISI321. Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| 10 | 9 | 2.0 | 2.0 | 15 |  |  |  |
| 10 | 9 | 1.0 | 1.2 | 8 |  |  |  |