| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МАШИНОСТОРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА РОССИЯ |
| --- |
| Выпускает пресса вулканизационные серии ПВЛШ120 по лицензии «Вагенер Швельм» предназначенные для соединения и ремонта резинотросовых, резинотканевых, гладких конвейерных лент методом горячей вулканизации. |
| Технические характеристики |
| Наименование основных параметров и размеров | Исполнение |
|  | ПВЛШ120 | ПВЛШ120К-01 | ПВЛШ120К-02 |
| Ширина конвейерной ленты, мм, до | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина вулканизируемого участка, мм | 1300 | 1900 | 3300 |
| Температура вулканизации, С | 145 ± 5 | 145 ± 5 | 145 ± 5 |
| Рабочее давление на ленту, Мпа | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
| Время нагрева до температуры вулканизации, мин. | 60 | 60 | 60 |
| Напряжение питающей сети, В | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| Масса нажимной балки, кг | 55 | 55 | 55 |
| Полный срок службы, циклы | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальная мощность нагревательных элементов, квт: |  |  |  |
| для размера 45х162х1700 мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| для размера 45х162х800 мм | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Количество нагревательных элементов, шт.: |
| массой 49 кг, размером 45х162х1700 мм | 16 | 16 | 16 |
| массой 30 кг, размером 45х162х800 мм | --- | 16 | --- |
| Масса, кг | 2670 | 3930 | 5360 |
| Габаритные размеры пресса, мм: |
| Длина | 170 | 2500 | 3400 |
| Ширина | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота | 710 | 710 | 710 |