| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУХОВОДОВ И ШЛАНГОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (ПУ- PU) |
| --- |
| № | Модель | Размеры | Температура | Применение |
| Полиуретановые шланги |
| 1 | PU-L-4 | Толщина стенки:- 0,4 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры: от 40 до 102 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от-40°C до+90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 2 | PU-6-T термостойкий | Толщина стенки: -0,6 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры: от 40 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от -40ºС до+140ºС кратковременно (до 20 мин) до +165ºС. | Высокотемпературный абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Данный шланг специально разработан для эксплуатации в условиях повышенных температур. Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Конструкция: Прозрачный полиуретан, стойкий к высоким температурам усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. |
| 3 | PU-B-5 | Толщина стенки: -0,5 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от– 40°C до +90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 4 | PU-H-7 | Толщина стенки: -0,7 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от– 40°C до +90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 5 | PU-H-9 | Толщина стенки: -0,9 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 600 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от– 40°C до +90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 6 | PU-SH-11 | Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры: от 40мм до 600мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -1,1 мм. | от -40С до +90С, кратковременно (до 30 мин) до +125С. | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, средне-тяжелый, гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 7 | PU-SH-13 | Толщина стенки: -1,3 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 600 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от– 40°C до +90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 8 | PU-SH-15 | Толщина стенки: -1,5 мм. Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 600 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от– 40°C до +90°C | Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, тяжелый, умеренно-гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |