| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУХОВОДОВ И ШЛАНГОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХРОРИДА (ПВХ - PVC) |
| --- |
| № | Модель | Размеры | Температура | Применение |
| Шланги для вентиляции и воздуховоды ПВХ |
| 11 | PVC-5-C | Длины: -т 6 м. до 15 м. Диаметры: от 40 до 600 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,5 мм. | от -20С до+70С (кратковременно до +80С). | Напорно-всасывающие воздуховоды из ПВХ Область применения: Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок, отвода дыма, газов, порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным средам. Вентиляция трюмов. Конструкция: Высококачественный мягкий ПВХ усиленный стальной спиралью (оцинкованной стальной спиралью для прозрачного ПВХ) из пружинной стали. |
| 12 | PVC-5-FG | Толщина стенки: -0.5 мм Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 40 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от -25ºС до+60ºС | Напорно-всасывающие воздуховоды из ПВХ, легкие, очень гибкие и эластичные, обладают меньшей механической прочностью на разрыв по сравнению с PVC-5-C , при заземлении стальной спирали не накапливают статического электричества. Воздуховоды данной серии более устойчивы к отрицательным температурам. Область применения: Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок отвода дыма, газов, порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным средам. Вентиляция трюмов. |
| Шланги на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ |
| 13 | Vini-R | Диаметры от 40 до 700 мм | от -20°С до +70°С | Рукав широкого спектра применения, гибкий, легкий, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка легких материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего так и для наружного использования. Конструкция: Выполнены из армированной ПВХ ткани, стальная пружинная спираль. |
| 14 | PVC-R-350 | Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры: от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,3 мм. | от - 29C до +88С | Рукав широкого спектра применения, гибкий, легкий, устойчив к УФ излучению, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка легких материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего, так и для наружного использования. Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 15 | PVC-R-350-P | Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,3 мм. | от -29С до +88С | Рукав широкого спектра применения, представляет собой воздуховод серии PVC-R-350 с защитной полосой из черного ПВХ, обладает повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам, гибкий, устойчив к УФ излучению, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка легких материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего, так и для наружного использования. Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 16 | PVC-R-610 | Длины: от 6 м. до 10 м. Диаметры: от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,6 мм. | от -29C до +88C | Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчив к УФ излучению, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка средних и тяжелых материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего, так и для наружного использования. Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 17 | PVC-R-610 | Длины: от 6 м. до 10 м. Диаметры: от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,6 мм. | от -29C до +88 C | Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчив к УФ излучению, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка средних и тяжелых материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего, так и для наружного использования. Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| 18 | PVC-R-610-P | Длины: от 6 м. до 15 м. Диаметры: от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. Толщина стенки: -0,6 мм. | от -29С до +88С | Рукав широкого спектра применения, представляет собой воздуховод серии PVC-R-610 с защитной полосой из черного ПВХ, обладает повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам, гибкий, устойчив к УФ излучению, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Транспортировка средних и тяжелых материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего, так и для наружного использования. Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали, защитная полоса из черного ПВХ. |
| Морозостойкий шланг с армированный спиралью ПВХ |
| 19 | PHD-LTR морозостойкий | Длины бухты: -30 м. Диаметры: от 25 до 200 мм. Рабочее давление: от 2 до 8 атм. Рабочий вакуум: до 0,85 атм. | от -40С до +60С | Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур и гладкой внутренней стенкой. Область применения: Разработан специально для использования при низких температурах, маслобензостойкий, пригоден для работы при температуре до -40С. Используется для откачки канализации и сточных вод, перекачки пресной и морской воды, перекачки грязи и других густых масс, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Также предназначен для установки на ассенизаторские машины. Конструкция: Гибкий, маслобензостойкий, для температуры до 40 С. |
| Воздуховоды из EVA |
| 20 | EVA-6 | Длины: от 6 м. до 10 м. Диаметры: от 50 до 700 мм. Толщина стенки: -0,6 мм. | от -60С до +70С | Напорно-всасывающие воздуховоды из термопластичного материала на основе полиолефиновой композиции. Легкие, гибкие, эластичные, при заземлении стальной спирали не накапливают статического электричества. Область применения: Для транспортировки и перекачки порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным средам. Вентиляция трюмов. Конструкция: Термопластичный материал, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| Шланги из ПВХ армированные спиралью |
| 21 | PHD-Havy Line 80/ОМ антистатический | Длины бухта: -30 м. Диаметры: от 19 до 200 мм. Рабочее давление от 2 до 8 атм. Рабочий вакуум от 0,4 до 0,9 атм. | от -5С до +60С | Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ с гладкой внутренней стенкой, в антистатическом исполнении. Шланг, вдоль спирали, оснащен медным проводом, который после заземления отводит статическое электричество. Область применения: Для перекачки пыли, гранулированных материалов, в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость. |
| 22 | PHD-HL-80 | Длины бухты: -30 м. Диаметры: от 20 до 200 мм. Рабочее давление от 2 до 8 атм. Рабочий вакуум от 0,4 до 0,9 атм. | от -10С до +60 С | Область применения: Тяжёлая, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, для перекачки грязи и других густых масс, для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.), для перекачки воды из скважин, а также для использования в сельскохозяйственных и поливочных агрегатах. |
| 23 | PHD-UL-70 | Длины бухта: -30 м. Диаметры: от 20 до 200 мм. Рабочее давление от 1 до 7 атм. Рабочий вакуум от0,3 до0,7 атм | от -5С до +60 С | Область применения: Средне-тяжёлая, для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, молоко и т.д.), для перекачки воды из скважин, в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах. |
| 24 | PHD-WL-20 | Длины бухты: -30 м. Диаметры: от 20 до 200 мм. Рабочий вакуум: от 0,3 до 0,6 атм. | от -5С до +60 С | Область применения: Очень-лёгкая для воздуховодов, отвода дымов (даже коррозионных), вентиляции, кондиционирования, в вакуумных системах и множестве других промышленных применениях, для прокладки телефонных кабелей. |
| 25 | PHD-WL-40 | Длины бухты: -30 м. Диаметры: от 20 до 200 мм. Рабочий вакуум от0,4 до0,8 атм | от -10С до +60 С | Область применения: Легкая. Для воздуховодов, отвода пыли, дымов даже коррозионных), вентиляции, кондиционирования и большого числа легких применений для прокладки телефонных кабелей. |
| 26 | 501Т | Длины бухты: -30 м. Диаметры: от 19 до 50 мм. Рабочее давление от 2 до 8 атм. Рабочий вакуум от0,4 до0,9 атм | от -10C до +60C | Область применения: Тяжёлая, предназначен для транспортировки пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.), для перекачки густых масс, а также для использования в с/х агрегатах |
| Дренажные шланги ПВХ |
| 27 | Дренажный шланг ПВХ | Дренаж гофрир: СР-16 (16мм) Дренаж гофрир: СР-20 (20мм) Диаметр: ⌀16 мм. ⌀20 мм. Длинна бухты: -25 м. |  | Дренажный шланг представляет собой специальный шланг из ПВХ, при помощи которого отводится конденсат от внутреннего блока кондиционера. |
| Шланги для удаления выхлопных газов |
|  | CF-135 | Длины: от 6 м до 15 м. Диаметры: от 51 до 203 мм. Толщина стенки: -0,6 мм | от -40ºС до +125ºС (кратковременно до +150ºС) | Шланг разработан специально для удаления выхлопных газов, восстанавливает форму после наезда колеса автомашины, скручивания или сжатия. Очень гибкий, очень легкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, озону, воздействию горячей и холодной воды, воздействию пара, сохраняет эластичность при низких температурах. Область применения: Удаление выхлопных газов, транспортировка горячего воздуха, при использовании переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства. Конструкция: EPDM резина, армированная самовосстанавливающейся спиралью из полиуретана. |