| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУХОВОДОВ И ШЛАНГОВ НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ ТМКЩ МБС ВАКУУМНОЙ И ТЕПЛОМТОЙКОЙ РЕЗИНЫ |
| --- |
| № | Модель | Размеры | Температура | Применение |
| Воздуховоды из вакуумной резины |
| 1 | Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины вакуумной II-51-2062 ТУ 38105116-81 | Толщина стенки: от 0,4 мм. до 12 мм. Длины: от 100 мм. до 15 м. Диаметры: от 100 до 5000 мм. Жесткость резины по ШоруА: М - мягкая (40-55); С - средняя (55-70); Т - твердая (70-90) На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне. | от-30°C до+90°C | Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из вакуумной резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ТУ 38105116-81. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002. |
| 2 | Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины ТМКЩ ГОСТ 7338-90 | Толщина стенки: от 0,4 мм. до 12 мм. Длины: от 100 мм. до 15 м. Диаметры: от 100 до 5000 мм. Жесткость резины по ШоруА: М - мягкая (40-55); С - средняя (55-70); Т - твердая (70-90). Классы техпластин ТМКЩ: 1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением свыше 1 МПа (10 атм); 2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне | от-30°C до+80°C | Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из тепло-морозо-кислото-щелочестойкая резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. работают в среде: воздух, азот, инертные газы, вода (пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и ГСМ), растворы солей, кислоты, щелочи с концентрацией не более 20%. Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ГОСТ 7338-90. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002. |
| 3 | Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины МБС ГОСТ 7338-90 | Толщина стенки: от 0,4 мм. до 12 мм. Длины: от 100 мм. до 15 м. Диаметры: от 100 до 5000 мм. Жесткость резины по ШоруА: М - мягкая (40-55); С - средняя (55-70); Т - твердая (70-90). Классы техпластин МБС: 1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением свыше 1 МПа (10 атм); 2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне | от– 30°C до +80°C | Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из маслобензостойкой резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне. Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. Маслобензостойкая резина предназначены для работы в среде: нефтяные ГСМ, азот, инертные газы. Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ГОСТ 7338-90. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002. |
| Высокотемпературные шланги на основе химически стойкой резины (EPDM) |
| 9 | Воздуховоды теплостойкие цилиндрические E-135 | Длины: от 6 м. до 10 м. Диаметры от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от -40ºС до +135ºС (кратковременно до +150ºС) | Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону, сохраняет эластичность при низких температурах. Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства. Конструкция: EPDM резина, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали |
| 10 | Воздуховоды теплостойкие цилиндрические E-150-H | Длины: от 6 м. до 10 м. Диаметры: от 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне. | от -40ºС до+150ºС (кратковременно до +180ºС). | Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону, сохраняет эластичность при низких температурах. Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства. Конструкция: EPDM каучук, армированный полиэфирной тканью, усиленный спиралью из высокоуглеродистой стали. |
| Соотношение размеров, веса и вида упаковки пластин резиновых |
| ТОЛЩИНА (мм) | ВИД УПАКОВКИ | ВЕС 1 кв.м (кг) |
| 1,0 | рулон | 1,25 |
| 1,5 | рулон | 1,90 |
| 2,0 | рулон | 2,50 |
| 3,0 | рулон/пластина | 3,75 |
| 4,0 | рулон/пластина | 5,00 |
| 5,0 | рулон/пластина | 6,25 |
| 6,0 | рулон/пластина | 7,50 |
| 8,0 | рулон/пластина | 10,00 |
| 10,0 | рулон/пластина | 12,50 |
| 12,0 | рулон/пластина | 15,00 |
| 15,0 | рулон/пластина | 18,75 |
| 20,0 | пластина | 25,00 |
| 25,0 | пластина | 31,25 |
| 30,0 | пластина | 37,50 |
| 40,0 | пластина | 50,00 |
| 50,0 | пластина | 62,50 |