| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX KIVILCIM ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| Тип соединения | Предел прочности ленты на разрыв | Толщина ленты мм. | Минимальный диаметр барабана мм. | Диаметр стержня шарнира мм. |
| MR01x60 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR01x80 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR01x100 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR02x60 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| MR02x80 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| MR02x100 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОНВЕЙРНЫХ ЛЕНТ |
| Тип соединения | Стандартные размер мм. | Толщина ленты мм. | Мин Ø вала, мм | Материал |
| SR01 | 200, 800, 1000 | 1,5-2,5 | 25 | SS |
| SR07 | 200, 800, 1000 | 2,5-3,2 | 35 | SS |
| SR15 | 300, 600, 800 | 3,2-4,5 | 100 | SS |
| SR25 | 300, 600, 800 | 4,5-5,6 | 150 | SS |
| SR27 | 300, 600, 800 | 5,6-7 | 200 | SS |
| SR35 | 300, 600, 800 | 7-8 | 250 | SS |
| SR45 | 300, 600, 800 | 8-9,5 | 300 | SS |
| TR01-Y | 300 | 1,5-3,0 | 50 | SS |
| TR02-Y | 300 | 3,0-4,0 | 75 | SS |
| TR01-YU | 300 | 1,5-3,0 | 50 | SS |
| TR01-DU | 300 | 1,0-2,5 | 75 | SS |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕОНЫХ ЛЕНТ |
| Ширина ленты, мм | Тип замка | BR10 | BR11 | BR12 | BR20 | BR21 | BR30 |
|  | Толщина ленты, мм | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 8-15 | 12-20 | 15-30 |
|  | Минимальный диаметр вала, мм | 250 | 300 | 400 | 400 | 700 | Более 700 |
| 300 400 500 | Необходимое кол-во болтов для указанной ширины ленты | 10 13 15 | 8 10 12 | 8 10 12 | … 9 10 | … … 9 | … … … |
| 500 600 650 |  | 16 20 22 | 13 16 17 | 13 16 17 | 11 14 15 | 10 13 14 | 10 13 14 |
| 700 750 900 |  | 23 25 30 | 18 20 24 | 18 20 24 | 16 17 21 | 15 16 19 | 15 16 19 |
| 1050 1200 1500 1800 |  | 35 40 50 60 | 28 32 40 48 | 28 32 40 48 | 24 28 35 42 | 22 26 32 39 | 21 24 30 36 |
| По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента и расходные материалы SELFLEX для установки стыков на конвейерные ленты (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.) |