| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ MLT ФРАНЦИЯ MS ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| Тип соединения | Толщина ленты | Max прочность ленты | Диаметр барабана не менее | Артикул |
| MS 25 | 3,5 - 7,5 мм | 450 н/мм | 75 мм | MS25 G CAR XXXX V12 |
| MS 35 | 5 - 8 мм | 400 н/мм | 90 мм | MS35 G CAR XXXX V12 |
| MS 45 | 5 - 11 мм | 650 н/мм | 125 мм | MS45 G CAR XXXX V30 |
| MS 55 | 9 - 15 мм | 1.000 н/мм | 250 мм | MS55 G CAR XXXX V30 |
| MS 65 | 10 - 18 мм | 1.400 н/мм | 450 мм | MS65 G CAR XXXX V30 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MLT SS ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| Тип соединения | Толщина ленты | Max прочность ленты | Диаметр барабана не менее | Артикул |
| SS 35 | 5 - 8 мм | 400 н/мм | 90 мм | SS35 G CAR XXXX V12 |
| SS 63 | 5 - 11 мм | 650 н/мм | 125 мм | SS45 G CAR XXXX V30 |
| SS 80 | 9 - 15 мм | 1.000 н/мм | 250 мм | SS55 G CAR XXXX V30 |
| SS 100 | 10 - 18 мм | 1.400 н/мм | 450 мм | SS65 G CAR XXXX V30 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРЕЗИНЕНОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MLT типа Super-Screw |
| --- |
|  | 35 / 40 | 63 / 65 | 80 / 85 | 100 / 105 | 125 / 127 | 180 / 185 |
| Толщина ленты мм. | 3,5 - 11 | 3,5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 | 8,5 -20,5 | 8,5 -20,5 |
| Мин. Ø барабана мм. | 120 - 200 | 200 - 400 | 200 - 400 | 250 - 400 | 300 - 500 | 500 - 800 |
| Прочность ленты Н/мм. | 315-400 | 630 | 800-1000 | 1000-1250 | 1250-1600 | 1800-2000 |
| Рабочее натяжение Н/мм. | 35/40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 180 |
| Стержень соединения Ø | Без соединительного стержня (плотный и эластичный) |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ФЛЕКСКО (FLEXCO) ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| Механическое соединение FLEXCO BOLT |
| Тип соединения | Прочность ленты Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм | Кол-во компл. в коробке шт. |
| 1 | 315 | 5 - 11 | 250 | 25 |
| 140 | 400 | 5 - 11 | 300 | 25 |
| 190 | 630 | 8 - 14 | 400 | 25 |
| 1 - 1/2 | 500 | 11 - 17 | 400 | 25 |
| 2 | 800 | 14 - 21 | 700 | 25 |
| 2 - 1/4 | 1000 | 14 - 30 | 850 | 25 |
| 2 - 1/2 | 800 | 19 - 25 | 1000 | 10 |
| Механическое соединение SOLID PLATE |
| Заказной номер | Ширина ленты, мм | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм |
| 140 VP | 900 (5х180 мм) | 400 | 5-11 | 360 |
| 190 VP | 900 (5х180 мм) | 600 | 8-14 | 450 |
| 2VP | 900 (6х150 мм) | 750 | 14-21 | 760 |
| Механическое болтовое соединение FLEXCO BOLT HINGED |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм | Типоразмер соединения |
| 375Х | 400 | 6-10 | 125 | 375Х |
| 550 | 500 | 6-16 | 200 | 550 |
| Механическое соединение FLEXCO RIVET |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Типоразмер заклепок | Min диаметр барабана, мм |
| BR-10 | 1250 | 6-8 | A | 450 |
|  |  | 7-10 | B |  |
|  |  | 9-11 | C |  |
|  |  | 10-13 | C/D |  |
|  |  | 12-14 | D |  |
|  |  | 13-16 | E |  |
|  |  | 15-17 | F |  |
| BR-14 | 1600 | 10-13 | D | 900 |
|  |  | 12-14 | E |  |
|  |  | 13-16 | F |  |
|  |  | 15-17 | G |  |
|  |  | 16-19 | H |  |
| Механическое соединение SOLID PLATE |
| Ширина ленты, мм | Количество комплектов соединений (BR -10 или BR -14) | Количество заклепок на один стык BR -10/ BR -14 |
| 800 | 17 | 170 | 238 |
| 1000 | 22 | 220 | 308 |
| 1050 | 24 | 240 | 336 |
| 1200 | 27 | 270 | 378 |
| 1350 | 31 | 310 | 434 |
| 1600 | 36 | 360 | 504 |
| 1800 | 41 | 410 | 574 |
| 2100 | 48 | 480 | 672 |
| Механическое соединение FLEXCO RIVET HINGED |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Типоразмер заклепки |
| R 2 | 400 | 5-6 6-8 7-10 | А АА В |
| R 5 | 800 | 6-8 7-10 9-11 | А В С |
| R5-1/2 | 1250 | 8-9 9-10,5 10,5-12 11-13.5 13-15 | В С С/D |
| R6/RAR6 | 1400/1600 | 9-11 10,5-13 12-14 13,5-16 15-17 | C¦D D E F G |
| R8/RAR8 | 2000/2500 | 10,5-13 12-14 13,5-16 15-17 | D E F G |
| R9C | 3500 | 15-17 16,5-19 18-21 20-22 21-24 | G H I J K |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ КВМ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| Тип соединения | Толщина ленты | Max разрывное усилие н/мм | Диаметр барабана не менее | Ширина полосы мм. |
| КВМ – 3Б | 5 - 8 мм | 400 | 90 мм | 125 |
| КВМ – 3А | 5 - 11 мм | 600 | 125 мм | 125 |
| КВМ – 2 | 9 - 15 мм | 800 | 250 мм | 220 |
| КВМ – 1 | 10 - 18 мм | 1600 | 450 мм | 220 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШАРНИРНОГО КРЕПИЖА SELFLEX KIVILCIM ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| Тип крепежа | Предел прочности на разрыв кН/м | Толщина ленты мм. | Минимальный диаметр барабана мм. | Диаметр стержня шарнира мм. |
| MR01x60 | 17 | 1.5 - 3.2 | 50 | 2.0 |
| MR01x80 | 17 | 1.5 - 3.2 | 50 | 2.0 |
| MR01x100 | 17 | 1.5 - 3.2 | 50 | 2.0 |
| MR02x60 | 28 | 3.2 - 5.5 | 70 | 3.6 |
| MR02x80 | 28 | 3.2 - 5.5 | 70 | 3.6 |
| MR02x100 | 28 | 3.2 - 5.5 | 70 | 3.6 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЕ SMT Germany SCHNEIDER MINING TECHNOLOGY GmbH |
| --- |
| Тип крепижа | Предел прочности на разрыв кН/м | Толщина ленты мм | Комплектация механических соединений типа SMT |
| Механических соединений типа SMT-VINT | до 3000 | от 8 | Соединение SMT VINT комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 50мм, шестигранной шайбой SMTи гайкойSMTS22 с толщиной 2,5мм, Комплект соединений упаковывается в картонную тару по 200шт, каждый элемент упаковывается отдельно |
| Механические соединения для конвейерных лент SMT-KROT | до 3000 | от 8 | Соединение SMT-KROT комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей зенковку под винт и гайкой шестигранной SMT-S22 мм с толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки. |
| Универсальное механические соединения для лент SMT-TIGER | до 3500 | от 8 | Соединение SMT-TIGER комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей три зубца и гайкой шестигранной SMT-S22 мм имеющей три зубцас толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки. |
| По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента SMT для установки стыков (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.) |