ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ

| Цепи приводные роликовые однорядные (ПР) ГОСТ 13568-97 |
| --- |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра цепи (расчетная) |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м |
| Цепь ПР-8-4,6 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6/460 | 0,2 |
| Цепь ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1/910 | 0,45 |
| Цепь ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,3 |
| Цепь ПР-12,7-9 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
| Цепь ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,65 |
| Цепь ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 |
| Цепь ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,8 |
| Цепь ПР-15,875-23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 1 |
| Цепь ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,9 |
| Цепь ПР-19,05-37,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 37,8/3780 | 1,9 |
| Цепь ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 2,6 |
| Цепь ПР-25,4-65 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 65,0/6500 | 2,6 |
| Цепь ПР-35-50 | 35 | 22 | 22 | 9 | 44 | 24 | 50,0/5000 | 3,13 |
| Цепь ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 3,8 |
| Цепь ПР-38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127,0/12700 | 5,5 |
| Цепь ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17240 | 7,5 |
| Цепь ПР-50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227,0/22700 | 9,7 |
| Цепь ПР-63,5-354 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,4 | 354,0/35400 | 16 |
| Цепь ПР-103,2-650 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0/65000 | 28,5 |
| 1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено |
| Цепи однорядные серии А (ISO 606-94, DIN 8188-1) |
| Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
| Цепь 04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| Цепь 06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| Цепь 085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| Цепь 08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| Цепь 10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| Цепь 12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| Цепь 16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| Цепь 20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| Цепь 24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
| Цепь 28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
| Цепь 32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
| Цепь 36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
| Цепь 40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
| Цепь 48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
| Цепи однорядные серии B (ISO 606-94, DIN 8187-1) |
| Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0 | 0.11 |
| Цепь 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0 | 0.20 |
| Цепь 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0 | 0.41 |
| Цепь 081 | 12.700 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | — | 9,4 | 0,30 |
| Цепь 083 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | — | 10,2 | 0,42 |
| Цепь 084 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | — | 15,6 | 0,48 |
| Цепь 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0 | 0.69 |
| Цепь 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4 | 0.93 |
| Цепь 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0 | 1.15 |
| Цепь 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0 | 2.71 |
| Цепь 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.50/3.5 | 95.0 | 3.70 |
| Цепь 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.00/4.8 | 160.0 | 7.10 |
| Цепь 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.50/6.0 | 200.0 | 8.50 |
| Цепь 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.00/6.0 | 250.0 | 10.25 |
| Цепь 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.50/8.0 | 355.0 | 16.35 |
| Цепь 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.00/10.0 | 560.0 | 25.00 |
| Цепь 56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.50/12.0 | 850.0 | 35.78 |
| Цепь 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.0 | 112.0 | 46.00 |
| Цепь 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.00/15.0 | 1400.0 | 60.80 |
| Цепи однорядные ANSI B29.1M |
| Обозначение цепи по ANSI | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d 1 max | b 1 min | d 2 max | L max | Lc max | h 2 max | T max | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 15-1 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
| Цепь 25-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| Цепь 35-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| Цепь 41-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| Цепь 40-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| Цепь 50-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| Цепь 60-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| Цепь 80-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| Цепь 100-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| Цепь 120-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
| Цепь 140-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
| Цепь 160-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
| Цепь 180-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
| Цепь 200-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
| Цепь 240-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
| Цепи тяжелой серии по ISO, DIN, ANSI |
| Обозначение цепи по ANSI | Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  |  | P | d1 max | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q |
|  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 50H-1 | Цепь 10AH-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | — | 22.2 | 1.25 |
| Цепь 60H-1 | Цепь 12AH-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | — | 31.8 | 1.87 |
| Цепь 80H-1 | Цепь 16AH-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 39.4 | 24.00 | 4.00 | — | 56.7 | 3.10 |
| Цепь 100H-1 | Цепь 20AH-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | — | 88.5 | 4.52 |
| Цепь 120H-1 | Цепь 24AH-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | — | 127 | 6.60 |
| Цепь 140H-1 | Цепь 28AH-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | — | 172.4 | 8.30 |
| Цепь 160H-1 | Цепь 32AH-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | — | 226.8 | 10.30 |
| Цепь 200H-1 | Цепь 40AH-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | — | 353.8 | 19.16 |
| Цепь 60H-2 | Цепь 12AH-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 57.7 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6 | 3.71 |
| Цепь 80H-2 | Цепь 16AH-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 72.0 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4 | 6.15 |
| Цепь 100H-2 | Цепь 20AH-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177 | 9.03 |
| Цепь 120H-2 | Цепь 24AH-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254 | 13.13 |
| Цепь 140H-2 | Цепь 28AH-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8 | 16.60 |
| Цепь 160H-2 | Цепь 32AH-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6 | 20.20 |
| Цепь 200H-2 | Цепь 40AH-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6 | 38.11 |
| Цепь 60H-3 | Цепь 12AH-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 83.8 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4 | 5.54 |
| Цепь 80H-3 | Цепь 16AH-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 104.6 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1 | 9.42 |
| Цепь 100H-3 | Цепь 20AH-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5 | 12.96 |
| Цепь 120H-3 | Цепь 24AH-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381 | 19.64 |
| Цепь 140H-3 | Цепь 28AH-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2 | 24.90 |
| Цепь 160H-3 | Цепь 32AH-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4 | 30.10 |
| Цепь 200H-3 | Цепь 40AH-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4 | 57.06 |
| Роликовые цепи с прямым контуром пластин (A Series) |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| — | Цепь C35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.30 | — | 7.9 | 0.41 |
| Цепь C08A-1 | Цепь C40-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 18.8 | 12.00 | 1.50 | — | 14.1 | 0.73 |
| Цепь C10A-1 | Цепь C50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | — | 22.2 | 1.23 |
| Цепь C12A-1 | Цепь C60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.0/18.2 | 2.42 | — | 31.8 | 1.81/1.83 |
| Цепь C16A-1 | Цепь C80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | — | 56.7 | 3.09 |
| Цепь C20A-1 | Цепь C100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | — | 88.5 | 4.56 |
| Цепь C24A-1 | Цепь C120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | — | 127.0 | 6.86 |
| Цепь C28A-1 | Цепь C140-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | — | 172.4 | 8.49 |
| Цепь C32A-1 | Цепь C160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | — | 226.8 | 11.50 |
| Цепь C08A-2 | Цепь C40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 33.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.2 | 1.43 |
| Цепь C10A-2 | Цепь C50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 41.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 2.42 |
| Цепь C12A-2 | Цепь C60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 51.1 | 18.0/18.2 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 3.58/3.62 |
| Цепь C16A-2 | Цепь C80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 65.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 6.12 |
| Цепь C20A-2 | Цепь C100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.0 | 9.08 |
| Цепь C24A-2 | Цепь C120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.0 | 13.60 |
| Цепь C28A-2 | Цепь C140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.8 | 16.86 |
| Цепь C32A-2 | Цепь C160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.6 | 22.90 |
| Цепь C08A-3 | Цепь C40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 47.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3 | 2.14 |
| Цепь C10A-3 | Цепь C50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 59.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6 | 3.62 |
| Цепь C12A-3 | Цепь C60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.9 | 18.0/18.2 | 2.42 | 22.78 | 95.4 | 5.36/5.41 |
| Цепь C16A-3 | Цепь C80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 95.1 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1 | 9.10 |
| Цепь C20A-3 | Цепь C100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5 | 13.60 |
| Цепь C24A-3 | Цепь C120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0 | 20.43 |
| Цепь C28A-3 | Цепь C140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2 | 25.23 |
| Цепь C32A-3 | Цепь C160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4 | 34.19 |
| Роликовые цепи с прямым контуром пластин (B Series) |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь C08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | — | 18.0 | 0.80 |
| Цепь C10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | — | 22.4 | 1.06 |
| Цепь C12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | — | 29.0 | 1.32 |
| Цепь C16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0/24.0 | 4.15/3.1 | — | 60.0 | 3.08/3.49 |
| Цепь C20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | — | 95.0 | 4.16 |
| Цепь C24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | — | 160.0 | 7.47 |
| Цепь C28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6.0 | — | 200.0 | 9.90 |
| Цепь C32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.0/6.0 | — | 250.0 | 10.45 |
| Цепь C08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.2 | 32.2 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0 | 1.45 |
| Цепь C10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.7 | 1.70 | 16.59 | 44.5 | 2.00 |
| Цепь C12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 57.8 | 2.62 |
| Цепь C16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 71.0 | 21.0/24.0 | 4.15/3.1 | 31.88 | 106.0 | 6.10/6.92 |
| Цепь C20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.4 | 4.5/3.5 | 36.45 | 170.0 | 8.23 |
| Цепь C24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.2 | 6.0/4.8 | 48.36 | 280.0 | 14.77 |
| Цепь C28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.7 | 7.5/6.0 | 59.56 | 360.0 | 19.82 |
| Цепь C32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.0 | 7.0/6.0 | 58.55 | 450.0 | 20.94 |
| Цепь C08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 47.5 | 2.10 |
| Цепь C10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.7 | 1.70 | 16.59 | 66.7 | 2.87 |
| Цепь C12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 86.7 | 3.89 |
| Цепь C16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.8 | 102.9 | 21.0/24.0 | 4.15/3.1 | 31.88 | 160.0 | 9.12/10.34 |
| Цепь C20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26-4 | 4.5/3.5 | 36.45 | 250.0 | 11.34 |
| Цепь C24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.2 | 6.0/4.8 | 48.36 | 425.0 | 22.10 |
| Цепь C28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.2 | 188.7 | 36.7 | 7.5/6.0 | 59.56 | 530.0 | 29.64 |
| Цепь C32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42.0 | 7.0/6.0 | 58.55 | 670.0 | 31.27 |

| Роликовые цепи из нержавеющей стали |
| --- |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | t/T | Q | q |
|  |  | max | min | max | max | max | max | max |  |  |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 04CSS | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.5 | 0.15 |
| Цепь 06CSS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5 | 0.33 |
| Цепь 08ASS | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 9.6 | 0.63 |
| Цепь 41SS | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.0 | 0.46 |
| Цепь 10ASS | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 15.2 | 1.03 |
| Цепь 12ASS | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7 | 1.51 |
| Цепь 16ASS | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 38.9 | 2.62 |
| Цепь 20ASS | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0 | 3.94 |
| Цепь 24ASS | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 72.5 | 5.72 |
| Цепь 28ASS | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.0 | 5.60 | 94.0 | 7.70 |
| Цепь 04BSS | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 2.0 | 0.11 |
| Цепь 05BSS | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 3.5 | 0.20 |
| Цепь 06BSS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 6.2 | 0.41 |
| Цепь 08BSS | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 12.0 | 0.70 |
| Цепь 10BSS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 14.5 | 0.94 |
| Цепь 12BSS | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5 | 1.16 |
| Цепь 16BSS | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 40.0 | 2.73 |
| Цепь 20BSS | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 59.0 | 3.73 |
| Цепь 24BSS | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 104.0 | 7.20 |
| Цепь 32BSS | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 150.0 | 10.22 |
| Приводные цепи с прикреплениями из нержавеющей стали |
| Обозначение цепи | P mm | G mm | F mm | W mm | T mm | h4 mm | d4 mm |
| Цепь 08ASS | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 35.2 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| Цепь 10ASS | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| Цепь 12ASS | 19.050 | 15.9 | 38.10 | 55.6 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| Цепь 16ASS | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 64.8 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| Цепь 20ASS | 31.750 | 25.4 | 63.50 | 89.8 | 4.00 | 19.80 | 9.2 |
| Цепь 08BSS | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.5 |
| Цепь 10BSS | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 |
| Цепь 12BSS | 19.050 | 16.0 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 |
| Цепь 16BSS | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |
| Цепь 20BSS | 31.750 | 35.0 | 63.50 | 100.5 | 3.50 | 19.80 | 9.0 |
| Приводные цепи с прикреплениями из нержавеющей стали |
| Обозначение цепи | P mm | G mm | L mm | F mm | W mm | T mm | h4 mm | d4 mm |
| Цепь 08ASS | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 25.4 | 35.60 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| Цепь 10ASS | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 31.8 | 46.80 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| Цепь 12ASS | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 38.1 | 56.40 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| Цепь 16ASS | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 50.8 | 73.20 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| Цепь 20ASS | 31.750 | 57.65 | 31.750 | 63.5 | 89.80 | 4.00 | 19.80 | 9.2 |
| Цепь 08BSS | 12.700 | 24.00 | 12.700 | 25.4 | 36.40 | 1.60 | 8.90 | 4.3 |
| Цепь 10BSS | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 31.8 | 44.60 | 1.70 | 10.31 | 5.3 |
| Цепь 12BSS | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 38.1 | 52.40 | 1.85 | 13.46 | 6.4 |
| Цепь 16BSS | 25.400 | 46.40 | 25.400 | 50.8 | 72.60 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |
| Цепь 20BSS | 31.750 | 58.10 | 31.750 | 63.0 | 100.50 | 3.50 | 19.80 | 9.0 |

| Приводные роликовые цепи из нержавеющей стали с удлиненными валиками |
| --- |
| Обозначение цепи | P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Цепь 06CSS | 9.525 | 4.77 | 3.58 | 9.5 | 20.8 | 21.6 |
| Цепь 08ASS | 12.700 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| Цепь 10ASS | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| Цепь 12ASS | 19.050 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| Цепь 16ASS | 25.400 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| Цепь 20ASS | 31.750 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| Цепь 24ASS | 38.100 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 76.4 | 80.4 |
| Цепь 28ASS | 44.450 | 25.22 | 12.70 | 33.3 | 84.8 | 89.4 |
| Цепь 32ASS | 50.800 | 31.55 | 14.27 | 38.1 | 99.6 | 104.4 |
| Цепь 08BSS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 9.5 | 25.1 | 26.6 |
| Цепь 10BSS | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 11.9 | 30.1 | 31.5 |
| Цепь 12BSS | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 14.3 | 35.4 | 37.1 |
| Цепь 16BSS | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 19.1 | 53.0 | 54.3 |
| Цепь 20BSS | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.0 | 79.9 | 83.6 |
| Цепь 24BSS | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 50.7 | 101.4 | 105.8 |
| Цепь 28BSS | 44.450 | 30.99 | 15.90 | 61.9 | 124.0 | 128.4 |
| Цепь 32BSS | 50.800 | 30.99 | 17.81 | 64.8 | 126.8 | 131.8 |
| Конвейерные (двухшаговые) цепи из нержавеющей стали |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь C2040SS Цепь C2042SS | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 9.6 | 0.51 0.85 |
| Цепь C2040HSS | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 9.6 | 0.66 |
| Цепь C208BSS Цепь C208BLSS | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 12.0 | 0.56 0.90 |
| Цепь C2050SS Цепь C2052SS | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 15.2 | 0.79 1.29 |
| Цепь C2060SS Цепь C2062SS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 21.7 | 1.13 1.63 |
| Цепь C2060HSS Цепь C2062HSS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 21.7 | 1.46 2.10 |
| Цепь C2080SS Цепь C2082SS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 38.9 | 2.11 3.16 |
| Цепь C2080HSS Цепь C2082HSS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 38.9 | 2.57 3.63 |
| Цепь C2100SS Цепь C2102SS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 60.0 | 3.05 4.89 |
| Цепь C2100HSS Цепь C2102HSS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 60.0 | 3.61 5.45 |
| Конвейерные (двухшаговые) цепи из нержавеющей стали с прикреплениями |
| Обозначение цепи | P | G | L | F | W | h4 | d4 |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Цепь C2040SS Цепь C2042SS | 25.40 | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| Цепь C208BSS Цепь C208BLSS | 25.40 | 23.2 | 12.7 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 4.5 |
| Цепь C2050SS Цепь C2052SS | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| Цепь C2060SS Цепь C2062SS | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| Цепь C2060HSS Цепь C2062HSS | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| Цепь C2080SS Цепь C2082SS | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| Цепь C2080HSS Цепь C2082HSS | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| Цепь C2100SS Цепь C2102SS | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| Цепь C2100HSS Цепь C2102HSS | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| Роликовые цепи с выступающими (удлинёнными) валиками |
| Обозначение цепи | P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Цепь 06C | 9.525 | 4.77 | 3.58 | 9.5 | 20.8 | 21.6 |
| Цепь 08A | 12.700 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| Цепь 10A | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| Цепь 12A | 19.050 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| Цепь 16A | 25.400 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| Цепь 20A | 31.750 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| Цепь 24A | 38.100 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 76.4 | 80.4 |
| Цепь 28A | 44.450 | 25.22 | 12.70 | 33.3 | 84.8 | 89.4 |
| Цепь 32A | 50.800 | 31.55 | 14.27 | 38.1 | 99.6 | 104.4 |
| Цепь 08B | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 9.5 | 25.1 | 26.6 |
| Цепь 10B | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 11.9 | 30.1 | 31.5 |
| Цепь 12B | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 14.3 | 35.4 | 37.1 |
| Цепь 16B | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 19.1 | 53.0 | 54.3 |
| Цепь 20B | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.0 | 79.9 | 83.6 |
| Цепь 24B | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 50.7 | 101.4 | 105.8 |
| Цепь 28B | 44.450 | 30.99 | 15.90 | 61.9 | 124.0 | 128.4 |
| Цепь 32B | 50.800 | 30.99 | 17.81 | 64.8 | 126.8 | 131.8 |
| Длиннозвенные (двухшаговые) цепи |
| Обозначение цепи по DIN/ISO | Обозначение цепи по ANSI | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  |  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | q |
|  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 208A | Цепь 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1 | 0.42 |
| Цепь 208B |  | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0 | 0.45 |
| Цепь 210A | Цепь 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2 | 0.73 |
| Цепь 210B |  | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | 22.4 | 0.65 |
| Цепь 212A | Цепь 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8 | 1.02 |
| Цепь 212B |  | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0 | 0.76 |
| Цепь 216A | Цепь 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7 | 1.70 |
| Цепь 216AH | Цепь 2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7 | 2.17 |
| Цепь 216B |  | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.1 | 60.0 | 1.75 |
| Цепь 220A | Цепь 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5 | 2.55 |
| Цепь 220B |  | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | 95.0 | 2.62 |
| Цепь 224A | Цепь 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0 | 4.06 |
| Цепь 224B |  | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 160.0 | 4.70 |
| Цепь 228B |  | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6.0 | 200.0 | 6.23 |
| Цепь 232B |  | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.0/6.0 | 250.0 | 6.72 |
| Конвейерные (двухшаговые) цепи |
| Обозначение цепи по ISO | Обозначение цепи по ANSI | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  |  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | q |
|  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь C208A Цепь C208AL | Цепь C2040 Цепь C2042 | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1 | 0.50 0.84 |
| Цепь C208AH | Цепь C2040H | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1 | 0.65 |
| Цепь C208B Цепь C208BL | — | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0 | 0.55 0.89 |
| Цепь C210A Цепь C210AL | Цепь C2050 Цепь C2052 | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2 | 0.78 1.27 |
| Цепь C212A Цепь C212AL | Цепь C2060 Цепь C2062 | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8 | 1.12 1.61 |
| Цепь C212AH Цепь C212AHL | Цепь C2060H Цепь C2062H | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.8 | 1.44 2.07 |
| Цепь C216A Цепь C216AL | Цепь C2080 Цепь C2082 | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7 | 2.08 3.12 |
| Цепь C216AH Цепь C216AHL | Цепь C2080H Цепь C2082H | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7 | 2.54 3.58 |
| Цепь C220A Цепь C220AL | Цепь C2100 Цепь C2102 | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5 | 3.01 4.83 |
| Цепь C220AH Цепь C220AHL | Цепь C2100H Цепь C2102H | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5 | 3.56 5.38 |
| Цепь C224A Цепь C224AL | Цепь C2120 Цепь C2122 | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0 | 4.66 7.66 |
| Цепь C224AH Цепь C224AHL | Цепь C2120H Цепь C2122H | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127.0 | 5.26 8.26 |
| Цепь C232A Цепь C232AL | Цепь C2160 Цепь C2162 | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 226.8 | 8.15 13.00 |
| Цепь C232AH Цепь C232AHL | Цепь C2160H Цепь C2162H | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 226.8 | 9.06 13.84 |
| Роликовые цепи с боковым изгибом |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Радиус поворота | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | R | Q min | q |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь 40SB | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.9 | 18.1 | 11.7 | 1.5 | 350 | 13.8 | 0.8 |
| Цепь 43SB | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.45 | 18.3 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 305 | 12 | 0.64 |
| Цепь 50SB | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 14.9 | 2.03 | 400 | 20.6 | 1.09 |
| Цепь 60SB | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.34 | 26.6 | 28.4 | 18 | 2.42 | 500 | 15.7 | 1.54 |
| Цепь 63SB | 19.05 | 11.91 | 12.68 | 5.08 | 28.8 | 30.6 | 17.2 | 2.42/2.03 | 350 | 12.5 | 1.4 |
| Цепь 80SB | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.19 | 34 | 37.3 | 24 | 3.25 | 711 | 40.9 | 2.6 |
| Цепь 06BSBF1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.05 | 13.5 | 15 | 8.2 | 1.3 | 300 | 8 | 0.6 |
| Цепь 08BSB | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 3.97 | 17.4 | 18.7 | 11.8 | 1.6 | 400 | 14 | 0.7 |
| Цепь 08BSBF1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 3.97 | 16.3 | 17.6 | 11.8 | 1.6/1.2 | 400 | 12.8 | 0.65 |
| Цепь 10BSB | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 4.5 | 20.1 | 21.5 | 14.7 | 1.7 | 400 | 15.6 | 0.93 |
| Цепь 12BSB | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.12 | 23.1 | 24.8 | 16 | 1.85 | 500 | 20.5 | 1.16 |
| Цепь 16BSB | 25.4 | 15.88 | 17.22 | 7.9 | 36.5 | 39.7 | 21 | 3.7/3.0 | 500 | 55.6 | 2.53 |
| Цепь C2050SB | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 21.3 | 22.6 | 15 | 2.03 | 800 | 21.8 | 0.84 |
| Цепь C2060SBF1 | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.08 | 26.8 | 28.8 | 18 | 2.42 | 800 | 21.8 | 1.17 |
| Цепь C2062F6SB | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.34 | 26.6 | 29 | 23 | 2.42 | 1100 | 15.7 | 2.27 |

| Цепи легкой серии LL (ISO 4347, DIN 8152) |
| --- |
| Обозначение Цепь по DIN/ISO | Шаг | Сочетание пластин | Глубина пластины | Толщина пластины | Диаметр валика | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P |  | h2 max | T max | d 2 max | L max | Q min | q |
|  | mm |  | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь LL0822 | 12.70 | 2×2 | 10.6 | 1.6 | 4.45 | 8.9 | 18.02 | 0.42 |
| Цепь LL0844 |  | 4×4 |  |  |  | 15.6 | 36.4 | 0.84 |
| Цепь LL0866 |  | 6×6 |  |  |  | 22.0 | 54.6 | 1.24 |
| Цепь LL0888 |  | 8×8 |  |  |  | 28.5 | 72.8 | 1.64 |
| Цепь LL1022 | 15.875 | 2×2 | 13.7 | 1.6 | 5.08 | 9.2 | 22.7 | 0.54 |
| Цепь LL1044 |  | 4×4 |  |  |  | 15.8 | 45.4 | 1.06 |
| Цепь LL1066 |  | 6×6 |  |  |  | 22.1 | 68.1 | 1.57 |
| Цепь LL1088 |  | 8×8 |  |  |  | 28.8 | 90.8 | 2.10 |
| Цепь LL1222 | 19.05 | 2×2 | 16.0 | 1.85 | 5.72 | 10.4 | 29.5 | 0.73 |
| Цепь LL1244 |  | 4×4 |  |  |  | 17.9 | 59.0 | 1.44 |
| Цепь LL1266 |  | 6×6 |  |  |  | 25.4 | 88.5 | 2.15 |
| Цепь LL1288 |  | 8×8 |  |  |  | 32.9 | 118.0 | 2.84 |
| Цепь LL1622 | 25.40 | 2×2 | 21.00 | 3.1 | 8.28 | 17.2 | 58.0 | 1.52 |
| Цепь LL1644 |  | 4×4 |  |  |  | 29.6 | 116.0 | 2.90 |
| Цепь LL1666 |  | 6×6 |  |  |  | 42.4 | 174.0 | 4.30 |
| Цепь LL1688 |  | 8×8 |  |  |  | 54.9 | 232.0 | 5.71 |
| Цепь LL2022 | 31.75 | 2×2 | 26.40 | 3.5 | 10.19 | 20.1 | 95.0 | 2.33 |
| Цепь LL2044 |  | 4×4 |  |  |  | 33.8 | 190.0 | 4.40 |
| Цепь LL2066 |  | 6×6 |  |  |  | 50.1 | 285.0 | 6.79 |
| Цепь LL2088 |  | 8×8 |  |  |  | 64.0 | 380.0 | 8.90 |
| Цепь LL2422 | 38.10 | 2×2 | 33.40 | 5.0 | 14.63 | 28.4 | 170.0 | 4.47 |
| Цепь LL2444 |  | 4×4 |  |  |  | 46.3 | 340.0 | 8.22 |
| Цепь LL2466 |  | 6×6 |  |  |  | 66.4 | 510.0 | 12.22 |
| Цепь LL2488 |  | 8×8 |  |  |  | 86.6 | 680.0 | 16.30 |
| Цепь LL2822 | 44.45 | 2×2 | 37.08 | 6.0 | 15.90 | 32.2 | 200.0 | 5.10 |
| Цепь LL2844 |  | 4×4 |  |  |  | 56.4 | 400.0 | 9.90 |
| Цепь LL2866 |  | 6×6 |  |  |  | 80.8 | 600.0 | 14.60 |
| Цепь LL2888 |  | 8×8 |  |  |  | 105.2 | 800.0 | 19.40 |
| Цепь LL3222 | 50.80 | 2×2 | 42.00 | 6.4 | 17.81 | 34.8 | 260.0 | 6.20 |
| Цепь LL3244 |  | 4×4 |  |  |  | 60.6 | 520.0 | 12.30 |
| Цепь LL3266 |  | 6×6 |  |  |  | 86.4 | 780.0 | 18.30 |
| Цепь LL3288 |  | 8×8 |  |  |  | 112.2 | 1040.0 | 24.00 |
| Цепь LL4022 | 63.50 | 2×2 | 52.76 | 8.0 | 22.89 | 42.2 | 360.0 | 10.30 |
| Цепь LL4044 |  | 4×4 |  |  |  | 74.4 | 780.0 | 20.00 |
| Цепь LL4066 |  | 6×6 |  |  |  | 106.5 | 1080.0 | 30.00 |
| Цепь LL4088 |  | 8×8 |  |  |  | 140.0 | 1440.0 | 39.10 |
| Цепь LL4822 | 76.20 | 2×2 | 63.88 | 10.0 | 29.24 | 54.6 | 560.0 | 18.50 |
| Цепь LL4844 |  | 4×4 |  |  |  | 92.6 | 1120.0 | 35.70 |
| Цепь LL4866 |  | 6×6 |  |  |  | 133.4 | 1680.0 | 53.00 |
| Цепь LL4888 |  | 8×8 |  |  |  | 174.2 | 2240.0 | 70.40 |
| Цепи серии BL (ANSI B29.8M) |
| Обозначение цепи поANSI | Шаг | Сочетание пластин | Глубина пластины | Толщина пластины | Диаметр валика | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P |  | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | q |
|  | mm |  | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь BL422 | 12.700 | 2×2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 22.2 | 0.64 |
| Цепь BL423 |  | 2×3 |  |  |  | 13.16 | 22.2 | 0.80 |
| Цепь BL434 |  | 3×4 |  |  |  | 17.40 | 33.4 | 1.12 |
| Цепь BL444 |  | 4×4 |  |  |  | 19.51 | 44.5 | 1.28 |
| Цепь BL446 |  | 4×6 |  |  |  | 23.75 | 44.5 | 1.60 |
| Цепь BL466 |  | 6×6 |  |  |  | 27.99 | 66.7 | 1.92 |
| Цепь BL488 |  | 8×8 |  |  |  | 36.45 | 89.0 | 2.56 |
| Цепь BL522 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.44 | 5.96 | 12.90 | 33.4 | 0.88 |
| Цепь BL523 |  | 2×3 |  |  |  | 15.37 | 33.4 | 1.10 |
| Цепь BL534 |  | 3×4 |  |  |  | 20.32 | 48.9 | 1.50 |
| Цепь BL544 |  | 4×4 |  |  |  | 22.78 | 66.7 | 1.80 |
| Цепь BL546 |  | 4×6 |  |  |  | 27.74 | 66.7 | 2.20 |
| Цепь BL566 |  | 6×6 |  |  |  | 32.69 | 100.1 | 2.65 |
| Цепь BL588 |  | 8×8 |  |  |  | 42.57 | 133.4 | 3.50 |
| Цепь BL622 | 19.050 | 2×2 | 18.11 | 3.30 | 7.94 | 17.37 | 48.9 | 1.45 |
| Цепь BL623 |  | 2×3 |  |  |  | 20.73 | 48.9 | 1.80 |
| Цепь BL634 |  | 3×4 |  |  |  | 27.43 | 75.6 | 2.50 |
| Цепь BL644 |  | 4×4 |  |  |  | 30.78 | 97.9 | 2.90 |
| Цепь BL646 |  | 4×6 |  |  |  | 37.49 | 97.9 | 3.60 |
| Цепь BL666 |  | 6×6 |  |  |  | 44.20 | 146.8 | 4.30 |
| Цепь BL688 |  | 8×8 |  |  |  | 57.61 | 195.7 | 5.80 |
| Цепь BL822 | 25.400 | 2×2 | 24.13 | 4.09 | 9.54 | 21.34 | 84.5 | 2.20 |
| Цепь BL823 |  | 2×3 |  |  |  | 25.48 | 84.5 | 2.70 |
| Цепь BL834 |  | 3×4 |  |  |  | 33.76 | 129.0 | 3.80 |
| Цепь BL844 |  | 4×4 |  |  |  | 37.90 | 169.0 | 4.30 |
| Цепь BL846 |  | 4×6 |  |  |  | 46.18 | 169.0 | 5.40 |
| Цепь BL866 |  | 6×6 |  |  |  | 54.46 | 253.6 | 6.50 |
| Цепь BL888 |  | 8×8 |  |  |  | 71.02 | 338.1 | 8.60 |
| Цепь BL1022 | 31.75 | 2×2 | 30.18 | 4.90 | 11.11 | 25.37 | 115.6 | 3.40 |
| Цепь BL1023 |  | 2×3 |  |  |  | 30.33 | 115.6 | 4.30 |
| Цепь BL1034 |  | 3×4 |  |  |  | 40.23 | 182.4 | 6.00 |
| Цепь BL1044 |  | 4×4 |  |  |  | 45.19 | 231.3 | 6.90 |
| Цепь BL1046 |  | 4×6 |  |  |  | 55.09 | 231.3 | 8.60 |
| Цепь BL1066 |  | 6×6 |  |  |  | 65.00 | 347.0 | 10.30 |
| Цепь BL1088 |  | 8×8 |  |  |  | 84.81 | 462.6 | 13.80 |
| Цепь BL1222 | 38.10 | 2×2 | 36.20 | 5.77 | 12.71 | 29.62 | 151.2 | 4.6 |
| Цепь BL1223 |  | 2×3 |  |  |  | 35.43 | 151.2 | 5.8 |
| Цепь BL1234 |  | 3×4 |  |  |  | 47.07 | 244.6 | 8.1 |
| Цепь BL1244 |  | 4×4 |  |  |  | 52.88 | 302.5 | 9.3 |
| Цепь BL1246 |  | 4×6 |  |  |  | 64.52 | 302.5 | 11.6 |
| Цепь BL1266 |  | 6×6 |  |  |  | 76.15 | 453.7 | 13.9 |
| Цепь BL1288 |  | 8×8 |  |  |  | 99.42 | 605.0 | 18.6 |
| Цепь BL1422 | 44.45 | 2×2 | 42.24 | 6.55 | 14.29 | 33.55 | 191.3 | 6.1 |
| Цепь BL1423 |  | 2×3 |  |  |  | 40.16 | 191.3 | 7.6 |
| Цепь BL1434 |  | 3×4 |  |  |  | 53.37 | 315.8 | 10.6 |
| Цепь BL1444 |  | 4×4 |  |  |  | 59.97 | 382.6 | 12.2 |
| Цепь BL1446 |  | 4×6 |  |  |  | 73.18 | 382.6 | 15.2 |
| Цепь BL1466 |  | 6×6 |  |  |  | 86.39 | 578.3 | 18.2 |
| Цепь BL1488 |  | 8×8 |  |  |  | 112.80 | 765.1 | 24.3 |
| Цепь BL1622 | 50.80 | 2×2 | 48.26 | 7.52 | 17.46 | 39.01 | 289.1 | 8.0 |
| Цепь BL1623 |  | 2×3 |  |  |  | 46.58 | 289.1 | 10.0 |
| Цепь BL1634 |  | 3×4 |  |  |  | 61.72 | 440.4 | 14.0 |
| Цепь BL1644 |  | 4×4 |  |  |  | 69.29 | 573.8 | 16.0 |
| Цепь BL1646 |  | 4×6 |  |  |  | 84.43 | 578.3 | 20.0 |
| Цепь BL1666 |  | 6×6 |  |  |  | 99.57 | 857.4 | 24.0 |
| Цепь BL1688 |  | 8×8 |  |  |  | 129.84 | 1156.5 | 32.0 |
| Цепь BL2022 | 63.50 | 2×2 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 51.74 | 433.7 | 15.8 |
| Цепь BL2023 |  | 2×3 |  |  |  | 61.70 | 433.7 | 19.8 |
| Цепь BL2034 |  | 3×4 |  |  |  | 81.61 | 649.4 | 27.7 |
| Цепь BL2044 |  | 4×4 |  |  |  | 91.57 | 867.4 | 31.6 |
| Цепь BL2046 |  | 4×6 |  |  |  | 111.48 | 867.4 | 39.5 |
| Цепь BL2066 |  | 6×6 |  |  |  | 131.39 | 1301.1 | 47.4 |
| Цепь BL2088 |  | 8×8 |  |  |  | 171.22 | 1734.8 | 63.2 |
| Цепи длиннозвенные нормальной и повышенной прочности |
| Наименование цепи | Калибр | Шаг | Наружная ширина | Нагрузка | Теоретический вес | Класс прочности |
|  | d | t | b | Пробная | Разрушающая |  |  |
|  | мм | мм | мм | кН | кН | кг/м |  |
| Цепь 4х21 | 4 | 21 | 15,5 | 2 | 4 | 0,29 | 3 |
| Цепь 4х28 (с буртиком) | 4 | 28 | 16 | 2 | 4 | 0,27 | — |
| Цепь 5х19 | 5 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0,5 | 3 |
| Цепь 5х25 | 5 | 25 | 19 | 3 | 6 | 0,48 | 3 |
| Цепь 5х35 (с буртиком) | 5 | 35 | 20 | — | — | 0,43 | — |
| Цепь 5х36 (с буртиком) | 5 | 36 | 19 | — | — | 0,43 | — |
| Цепь 6х27 | 6 | 27 | 22 | 5 | 10 | 0,7 | 3 |
| Цепь 6х36 | 6 | 36 | 23 | 5 | 10 | 0,66 | 3 |
| Цепь 6х42 | 6 | 42 | 23 | 5 | 10 | 0,62 | 3 |
| Цепь 7х30 | 7 | 30 | 26 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| Цепь 7х42 (с буртиком) | 7 | 42 | 26 | — | — | 0,85 | — |
| Цепь 8х34 | 8 | 34 | 30 | 12 | 24 | 1,3 | 3 |
| Цепь 8х42 (с буртиком) | 8 | 42 | 30 | — | — | 1,2 | — |
| Цепь 9х38 | 9 | 38 | 32 | 15 | 31 | 1,6 | 3 |
| Цепь 9х45 (с буртиком) | 9 | 45 | 32 | — | — | 1,5 | — |
| Цепь 10х32 | 10 | 32 | 36 | 20 | 40 | 2,2 | 3 |
| Цепь 11х42 | 11 | 42 | 42 | 23 | 46 | 2,5 | 3 |
| Цепь 14х77 | 14 | 77 | 48 | 35 | 70 | 3,3 | 3 |
| Цепь 14х80-3 | 14 | 80 | 46 | 35 | 70 | 3,4 | 3 |
| Цепь 14х80-5 | 14 | 80 | 46 | 117 | 190 | 3,4 | 5 |
| Цепь 16х80-3 | 16 | 80 | 54 | 50 | 100 | 4,72 | 3 |
| Цепь 16х80-5 | 16 | 80 | 54 | 125 | 200 | 4,72 | 5 |
| Цепь 16х88 | 16 | 88 | 54 | 50 | 100 | 4,6 | 3 |
| Цепь 16х96 | 16 | 96 | 58 | 51 | 102 | 4,4 | 3 |
| Цепь 18х64-5 | 18 | 64 | 58 | 150 | 240 | 6,6 | 5 |
| Цепь 19х102-3 | 19 | 102 | 64 | 68 | 136 | 6,4 | 3 |
| Цепь 19х102-5 | 19 | 102 | 64 | 160 | 250 | 6,4 | 5 |
| Цепь 19х116-3 | 19 | 116 | 63 | 68 | 136 | 6,1 | 3 |
| Цепь 19х116-5 | 19 | 116 | 63 | 160 | 250 | 6,1 | 5 |
| Цепь 22х116-3 | 22 | 116 | 77 | 92 | 183 | 8,6 | 3 |
| Цепь 22х116-5 | 22 | 116 | 77 | 250 | 350 | 8,6 | 5 |
| Цепь 22х136-3 | 22 | 136 | 77 | 92 | 183 | 8,3 | 3 |
| Цепь 22х136-5 | 22 | 136 | 77 | 250 | 350 | 8,3 | 5 |
| Цепи короткозвенные нормальной и повышенной прочности |
| Наименование цепи | Калибр | Шаг | Наружная ширина | Нагрузка | Теоретический вес |
|  | d | t | b | Пробная | Разрушающая |  |
|  | мм | мм | мм | кН | кН | кг/м |
| Цепь А1 6х19 | 6 | 19 | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,75 |
| Цепь А2 6х19 | 6 | 19 | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,75 |
| Цепь А1 7х22 | 7 | 22 | 23 | 9,9 | 19,8 | 1 |
| Цепь А2 7х22 | 7 | 22 | 23 | 9,9 | 19,8 | 1 |
| Цепь А1 8х23 | 8 | 23 | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
| Цепь А2 8х23 | 8 | 23 | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
| Цепь А1 8х24 | 8 | 24 | 26 | 13 | 26 | 1,45 |
| Цепь А1 9х27 | 9 | 27 | 32 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
| Цепь А2 9х27 | 9 | 27 | 32 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
| Цепь А1 11х31 | 11 | 31 | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
| Цепь А2 11х31 | 11 | 31 | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
| Цепь 11х33 | 11 | 33 | 37 | 23 | 46 | 2,67 |
| Цепь 12,5х38 | 12,5 | 38 | 43 | 29 | 58 | 3,44 |
| Цепь А1 13х36 | 13 | 36 | 43 | 36,3 | 72,6 | 3,8 |
| Цепь А2 13х36 | 13 | 36 | 43 | 36,3 | 72,6 | 3,8 |
| Цепь 14х42 | 14 | 42 | 47 | 37 | 74 | 4,32 |
| Цепь А1 16х44 | 16 | 44 | 54 | 56,1 | 112,2 | 5,8 |
| Цепь А2 16х44 | 16 | 44 | 54 | 56,1 | 112,2 | 5,8 |
| Цепь 16х48 | 16 | 48 | 54 | 48 | 96 | 5,64 |
| Цепь 17,5х50 | 17,5 | 50 | 58 | 58 | 116 | 6,75 |
| Цепь 19х57 | 19 | 57 | 64 | 68 | 136 | 7,95 |
| Цепь 22х66-3 | 22 | 66 | 75 | 92 | 183 | 11,3 |
| Цепь 22х66-5 | 22 | 66 | 75 | 190 | 310 | 11,3 |
| Цепь 26х78 | 26 | 78 | 88 | 128 | 255 | 15,7 |
| Цепь 28х84 | 28 | 84 | 96 | 148 | 296 | 18 |
| Цепь 32х96 | 32 | 96 | 109 | 193 | 386 | 23,2 |
| Цепь 34х102 | 34 | 102 | 116 | 219 | 437 | 26,3 |
| Цепь 38х114 | 38 | 114 | 129 | 272 | 544 | 32,5 |

| Цепи стальные короткозвенные оцинкованные DIN 766 |
| --- |
| Наименование цепи по DIN 766 | Калибр | Шаг | Ширина звена | Нагрузка | Вес | Наименование стандарта | Покрытие |
|  |  |  | Внутренняя | Наружная | Грузо- подъемность | Пробная | Разрушающая |  |  |  |
|  | d | t | b1 | b2 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм | мм | мм | мм | кг | кН | кН | кг/м |  |  |
| Цепь 4х16 цинк | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 200 | 5 | 8 | 0,32 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 5х18,5 цинк | 5 | 18,5 | 6 | 17 | 320 | 8 | 12,5 | 0,5 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 6х18,5 цинк | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 400 | 10 | 16 | 0,8 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 7х22 цинк | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 630 | 16 | 25 | 1,1 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 8х24 цинк | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 800 | 20 | 32 | 1,4 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 9х27 цинк | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 1000 | 25 | 40 | 1,8 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь10х28 цинк | 10 | 28 | 12 | 36 | 1250 | 32 | 50 | 2,3 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 11х31 цинк | 11 | 31 | 13,2 | 40 | 1600 | 40 | 63 | 2,7 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 13х36 цинк | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 2000 | 50 | 80 | 3,9 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 14х41 цинк | 14 | 41 | 16,8 | 50 | 2500 | 63 | 100 | 4,4 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 16х45 цинк | 16 | 45 | 19,2 | 58 | 3200 | 80 | 125 | 5,8 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 18х50 цинк | 18 | 50 | 21,6 | 65 | 4000 | 100 | 160 | 7,4 | DIN 766 | Цинк |
| Цепь 20х56 цинк | 20 | 56 | 24 | 72 | 5000 | 125 | 200 | 9 | DIN 766 | Цинк |
| Цепи стальные длиннозвенные оцинкованные DIN 763 |
| Наименование цепи по DIN 766 | Калибр | Шаг | Ширина звена | Нагрузка | Вес | Наименование стандарта | Покрытие |
|  | d | t | Внутренняя | Наружная | Пробная | Разрушающая |  |  |  |
|  |  |  | b1 | b2 |  |  |  |  |  |
|  | мм | мм | мм | мм | кН | кН | кг/м |  |  |
| Цепь 4х32 цинк | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 2,5 | 6,3 | 0,27 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 5х35 цинк | 5 | 35 | 9 | 21 | 4 | 10 | 0,43 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 6х42 цинк | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 5 | 12,5 | 0,63 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 7х49 цинк | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 7,5 | 19 | 0,86 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 8х52 цинк | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 10 | 25 | 1,1 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 10х65 цинк | 10 | 65 | 18 | 42 | 16 | 40 | 1,75 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 13х82 цинк | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 25 | 63 | 2,95 | DIN 763 | Цинк |
| Цепь 16х100 цинк | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 40 | 100 | 4,45 | DIN 763 | Цинк |
| Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 1) ГОСТ 4267-78 |
| Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика | Ширина м/у внутр. пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Диаметр отверстия | Межосевое расстояние | Габаритный размер | Шаг чередования элемента | Разруш. нагрузка |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | a | B max | T | Qmin |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | кгс |
| Цепь ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 6,6 | 26 | 72 | 4t, 8t, 12t | 2300 |
| Цепь ТРД-38-3000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 3000 |
| Цепь ТРД-38-4000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t | 4000 |
| Цепь ТРД-38-3000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 8,4 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 12t | 3000 |
| Цепь ТРД-38-4000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 8,4 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 12t | 4000 |
| Цепь ТРД-38-4600-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 8,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 4600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 5600 |
| Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 2) ГОСТ 4267-78 |
| Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика | Ширина м/у внутр. пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Диаметр отверстия | Межосевое расстояние | Габаритный размер | Шаг чередования элемента | Разруш. нагрузка |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | a | B max | T | Qmin |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | кгс |
| Цепь ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 6,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 2300 |
| Цепь ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 6t,8t | 3000 |
| Цепь ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 6,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t | 4000 |
| Цепь ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 8,4 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t, 12t | 3000 |
| Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 8,4 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t, 12t | 4000 |
| Цепь ТРД-38-4600-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 4600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 72 | 2t, 4t, 8t, 10t,.. | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-2 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 2 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 4 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 6 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 8 | 5600 |
| Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 3) ГОСТ 4267-78 |
| Обозначение цепи | Шаг цепи | Диам. ролика | Ширина м/у внутр. пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Диаметр отверстия | Межосевое расстояние | Габаритный размер | Шаг чередования элемента | Разруш. нагрузка |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | a | B max | T | Qmin |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | кгс |
| Цепь ТРД-38-3000-3-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 3000 |
| Цепь ТРД-38-3000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 10,5 | 33 | 80 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 3000 |
| Цепь ТРД-38-4000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 10,5 | 33 | 80 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 4000 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-2 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 2 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 4 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 6 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 8 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-10 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 10 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-4600-3-10-12 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 12 | 4600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-2 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 2 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 4 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 6 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 8 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-10 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 10 | 5600 |
| Цепь ТРД-38-5600-3-10-12 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 12 | 5600 |
| Цепи вариаторные ГОСТ 10819-75 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг, мм | Типоразмер вариатора | Число звеньев | Высота пластин | Длина пластин | Вес 1 м. цепи (расчетн.) |
|  | t |  |  | h | L | q |
| Цепь Ц224 | 26 | ВЦ1А, ВЦ1Б, ВЦ1Н | 24 | 7,8 | 38 | — |
| Цепь Ц225 | 26 | ВЦ1А, ВЦ1Б | 25 | 7,8 | 38 | — |
| Цепь Ц228 | 26 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 28 | 7,8 | 38 | — |
| Цепь Ц322 | 29 | ВЦ1Н | 22 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц323 | 29 | ВЦ1Н | 23 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц326 | 29 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 26 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц327 | 29 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 27 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц333 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б | 33 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц334 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б, ВЦ3Н | — | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц335 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б | 35 | 9,3 | 44 | — |
| Цепь Ц428 | 36 | ВЦ3Н | 28 | 12,3 | 59 | — |
| Цепь Ц433 | 36 | ВЦ4А, ВЦ4Б | 33 | 12,3 | 59 | — |
| Цепь Ц434 | 36 | ВЦ4А, ВЦ4Б | 34 | 12,3 | 59 | — |
| Цепь Ц539 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 39 | 12,3 | 70 | — |
| Цепь Ц540 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 40 | 12,3 | 70 | — |
| Цепь Ц541 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 41 | 12,3 | 70 | — |
| Цепь Ц635 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 35 | 16 | 78 | — |
| Цепь Ц636 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 36 | 16 | 78 | — |
| Цепь Ц637 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 37 | 16 | 78 | — |
| Цепь А225 | 25 | 160 | 25 | — | 37,5 | 1,1 |
| Цепь А226 | 25 | — | 26 | — | 37,5 | 1,15 |
| Цепь А229 | 25 | 190 | 29 | — | 37,5 | 1,3 |
| Цепь А326 | 29 | 190 | 26 | — | 44,5 | 2,2 |
| Цепь А327 | 29 | 190 | 27 | — | 44,5 | 2,3 |
| Цепь А333 | 29 | 248 | 33 | — | 44,5 | 2,8 |
| Цепь А334 | 29 | 248 | 34 | — | 44,5 | 2,9 |
| Цепь А335 | 29 | 248 | 35 | — | 44,5 | 3 |
| Цепь А433 | 36 | 304 | 33 | — | 58 | 6,1 |
| Цепь А434 | 36 | 304 | 34 | — | 58 | 6,3 |
| Цепь А539 | 36 | 360 | 39 | — | 70 | 9 |
| Цепь А540 | 36 | 360 | 40 | — | 70 | 9,2 |
| Цепь А541 | 36 | — | 41 | — | 70 | 9,5 |
| Цепи для вариаторов типа ВЦ (Ц) Цепи для вариаторов типа А |
| Цепи тяговые пластинчатые втулочные М, МС (Тип 1) ГОСТ 588-81 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Вес 1 метра цепи (расчетная) | Диаметр втулки | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Диаметр отверстия полого валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка |
|  | t | q | d2 | b3 min | d1 | b1 max | d | h max | S | Q min |
|  | мм | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс |
| Цепь М20-1-40-1 | 40 | 1,26 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| Цепь М20-1-50-1 | 50 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М20-1-63-1 | 63 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М20-1-80-1 | 80 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М20-1-100-1 | 100 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М20-1-125-1 | 125 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М28-1-50-1 | 50 | 1,58 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| Цепь М28-1-63-1 | 63 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М28-1-80-1 | 80 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М28-1-100-1 | 100 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М28-1-125-1 | 125 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М28-1-160-1 | 160 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М40-1-63-1 | 63 | 2,1 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| Цепь М40-1-80-1 | 80 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М40-1-100-1 | 100 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М40-1-125-1 | 125 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М40-1-160-1 | 160 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М56-1-63-1 | 63 | 3,34 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| Цепь М56-1-80-1 | 80 | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М56-1-100-1 | 100 | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М56-1-125-1 | 125 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М56-1-160-1 | 160 | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М80-1-80-1 | 80 | 4,8 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| Цепь М80-1-100-1 | 100 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М80-1-125-1 | 125 | 3,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М80-1-160-1 | 160 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М80-1-200-1 | 200 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М112-1-80-1 | 80 | 7,26 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| Цепь М112-1-100-1 | 100 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М112-1-125-1 | 125 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М112-1-160-1 | 160 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М112-1-200-1 | 200 | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М112-1-250-1 | 250 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М160-1-100-1 | 100 | 9,15 | 25 | 36 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
| Цепь М160-1-125-1 | 125 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М160-1-160-1 | 160 | 7,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М160-1-200-1 | 200 | 7,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М224-1-125-1 | 125 | 12,7 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| Цепь М224-1-125-2 | 125 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М224-1-160-1 | 160 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М224-1-200-1 | 200 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М224-1-250-1 | 250 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М224-1-315-1 | 315 | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М315-1-160-1 | 160 | 15,9 | 36 | 47 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
| Цепь М315-1-200-1 | 200 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М315-1-250-1 | 250 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь М315-1-315-1 | 315 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС28-1-63-3 | 63 | 2,26 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
| Цепь МС28-1-80-3 | 80 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС28-1-100-3 | 100 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС28-1-125-3 | 125 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС56-1-80-3 | 80 | 4,19 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
| Цепь МС56-1-100-3 | 100 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС56-1-125-3 | 125 | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС56-1-160-3 | 160 | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС112-1-100-3 | 100 | 9,09 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
| Цепь МС112-1-125-3 | 125 | 8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС112-1-160-3 | 160 | 7,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС112-1-200-3 | 200 | 6,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС224-1-160-3 | 160 | 16,92 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
| Цепь МС224-1-200-3 | 200 | 14,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС224-1-250-3 | 250 | 14,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь МС224-1-315-3 | 315 | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи тяговые разборные с вращающимися валиками (Р1) ГОСТ 589-85 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг звена | Расстояние м/у наруж. звеньями | Длина валика | Ширина звена наруж. | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  | t | Ввн min | L max | h max | Q min | кг/м |
|  | мм | мм | мм | мм | кН |  |
| Цепь Р1-63-63 | 63 | 15 | 35 | 18 | 63 | 1,4 |
| Цепь Р1-80-106 | 80 | 21 | 48 | 30 | 106 | 3,2 |
| Цепь Р1-80-290 | 80 | 32 | 73 | 42 | 290 | 8,7 |
| Цепь Р1-100-160 | 100 | 27 | 56 | 32 | 160 | 3,8 |
| Цепь Р1-100-220 | 100 | 27 | 60 | 37 | 220 | 5,2 |
| Цепь Р1-125-250 | 125 | 34 | 73 | 46 | 250 | 7,4 |
| Цепь Р1-160-290 | 160 | 34 | 73 | 40 | 290 | 5,7 |
| Цепь Р1-160-400 | 160 | 42 | 92 | 59 | 400 | 9,1 |
| Цепь Р1-200-630 | 200 | 52 | 107 | 66 | 630 | 16,5 |
| Цепь Р1-250-1000 | 250 | 63 | 127 | 80 | 1000 | 24 |
| Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками без присоединительных элементов (Тип 1) |
| Обозначение цепи по ГОСТ 23540-79 | Шаг цепи | Диаметр валика | Диаметр отверстия | Толщина пластины | Высота пластины | Ширина цепи | Исполнение (сочетание пластин) | Разруш. нагрузка | Масса 1 м. цепи (расчетная) |
|  | t | d | d1 | S | h max | b max |  | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | кН/кгс | кг/м |
| Цепь П-12,7-20-1-1 | 12,7 | 5,08 | 5,13 | 1,6 | 11,8 | 8,8 | 1 (2×2) | 20,0/2000 | 0,43 |
| Цепь П-12,7-40-1-2 |  |  |  |  |  | 15,4 | 2 (4×4) | 40,0/4000 | 0,85 |
| Цепь П-12,7-63-1-3 |  |  |  |  |  | 22 | 3 (6×6) | 63,0/6300 | 1,27 |
| Цепь П-15,875-30-1-1 | 15,875 | 5,94 | 5,99 | 2 | 14,8 | 10,7 | 1 (2×2) | 30,0/3000 | 0,66 |
| Цепь П-15,875-56-1-2 |  |  |  |  |  | 19,2 | 2 (4×4) | 56,0/5600 | 1,27 |
| Цепь П-15,875-90-1-3 |  |  |  |  |  | 27,1 | 3 (6×6) | 90,0/9000 | 1,89 |
| Цепь П-19,05-39,5-1-1 | 19,05 | 7,92 | 7,97 | 2,2 | 18,2 | 11,9 | 1 (2×2) | 39,50/3950 | 1,03 |
| Цепь П-19,05-78-1-2 |  |  |  |  |  | 20,9 | 2 (4×4) | 78,0/7800 | 1,97 |
| Цепь П-19,05-117-1-3 |  |  |  |  |  | 29,9 | 3 (6×6) | 117,0/11700 | 2,96 |
| Цепь П-19,05-156-1-4 |  |  |  |  |  | 41,9 | 4 (8×8) | 156,0/15600 | 3,98 |
| Цепь П-25,4-72-1-1 | 25,4 | 9,53 | 9,58 | 3,25 | 24,2 | 17,7 | 1 (2×2) | 72,0/7200 | 1,9 |
| Цепь П-25,4-145-1-2 |  |  |  |  |  | 31,1 | 2 (4×4) | 145,0/14500 | 3,61 |
| Цепь П-25,4-217-1-3 |  |  |  |  |  | 44,3 | 3 (6×6) | 217,0/21700 | 5,24 |
| Цепь П-25,4-270-1-4 |  |  |  |  |  | 57,5 | 4 (8×8) | 270,0/27000 | 8,19 |
| Цепь П-31,75-104-1-1 | 31,75 | 11,1 | 11,15 | 4 | 30,2 | 21,3 | 1 (2×2) | 104,0/10400 | 2,05 |
| Цепь П-31,75-208-1-2 |  |  |  |  |  | 37,5 | 2 (4×4) | 208,0/20800 | 4 |
| Цепь П-31,75-313-1-3 |  |  |  |  |  | 53,7 | 3 (6×6) | 313,0/31300 | 5,95 |
| Цепь П-31,75-400-1-4 |  |  |  |  |  | 70 | 4 (8×8) | 400,0/40000 | 7,9 |
| Цепь П-38,1-145-1-1 | 38,1 | 12,7 | 12,75 | 4,8 | 36,2 | 26,8 | 1 (2×2) | 145,0/14500 | 3,47 |
| Цепь П-38,1-290-1-2 |  |  |  |  |  | 46,2 | 2 (4×4) | 290,0/29000 | 6,78 |
| Цепь П-38,1-435-1-3 |  |  |  |  |  | 65,6 | 3 (6×6) | 435,0/43500 | 10,1 |
| Цепь П-38,1-580-1-4 |  |  |  |  |  | 85 | 4 (8×8) | 580,0/58000 | 13,78 |
| Цепь П-44,45-186-1-1 | 44,45 | 14,27 | 14,32 | 5,6 | 42,4 | 30,6 | 1 (2×2) | 186,0/18600 | 5,03 |
| Цепь П-44,45-372-1-2 |  |  |  |  |  | 53,2 | 2 (4×4) | 372,0/37200 | 9,81 |
| Цепь П-44,45-558-1-3 |  |  |  |  |  | 75,8 | 3 (6×6) | 558,0/55800 | 14,53 |
| Цепь П-44,45-748-1-4 |  |  |  |  |  | 98,4 | 4 (8×8) | 748,0/74800 | 19,41 |
| Цепь П-50,8-250-1-1 | 50,8 | 17,46 | 17,51 | 6,4 | 48,3 | 34,8 | 1 (2×2) | 250,0/25000 | 6,19 |
| Цепь П-50,8-500-1-2 |  |  |  |  |  | 60,6 | 2 (4×4) | 500,0/50000 | 12,06 |
| Цепь П-50,8-710-1-3 |  |  |  |  |  | 86,4 | 3 (6×6) | 710,0/71000 | 17,95 |
| Цепь П-50 8-950-1-4 |  |  |  |  |  | 112,4 | 4 (8×8) | 950,0/95000 | 23,8 |
| Цепи приводные зубчатые с односторонним зацеплением ГОСТ 13552-81 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Рабочая ширина | Длина призмы | Длина соед. призмы | Толщина пластины | Высота пластины | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 м. цепи (расчет.) |
|  | t | b max | b1 max | b2 max | S max | h max | h1 | u | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м |
| Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 26,0/2600 | 1,31 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | 34,5 | 37,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 31,0/3100 | 1,6 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | 40,5 | 43,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 36,0/3600 | 2 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | 46,5 | 49,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 42,0/4200 | 2,31 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | 52,5 | 55,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 49,0/4900 | 2,7 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | 58,5 | 61,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 56,0/5600 | 3 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-41-30 | 15,875 | 30 | 38 | 41 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 41,0/4100 | 2,21 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | 46 | 49 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 50,0/5000 | 2,71 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | 54 | 57 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 58,0/5800 | 3,3 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | 62 | 65 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 69,0/6900 | 3,9 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | 70 | 73 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 80,0/8000 | 4,41 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | 78 | 81 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 91,0/9100 | 5 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | 54 | 56 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 74,0/7400 | 3,9 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | 66 | 68 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 89,0/8900 | 4,9 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | 78 | 80 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 105,0/10500 | 5,91 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | 90 | 92 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 124,0/12400 | 7 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | 102 | 104 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 143,0/14300 | 8 |
| 1 — рабочая пластина; 2 — направляющая пластина; 3 — удлиненная призма; 4 — внутренняя призма; 5 — соединительная призма; 6 — шайба; 7 — шплинт |
| Цепи к скребковым конвейерам типа ТСЦ и К4-УТФ |
| Обозначение цепи | Шаг цепи | Шаг цепи | Расстояние между пластинами | Диаметр валика | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Габаритный размер скребков | Шаг скребков | Толщина пластины | Масса 1 м цепи (расчетная) |
|  | t | t1 | b1, min | d | d1 | Lc | h, max | L | P | S | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Кг/м |
| Цепь ТСЦ-25 | 112 | 138 | 32 | 12,8 | 14,3 | 64 | 30 | 180 | 250 | 5 | 5,7 |
| Цепь К4-УТФ-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ТСЦ-50 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 300 | 320 | 6 | 7,9 |
| Цепь К4-УТФ-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ТСЦ-100 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 480 | 320 | 6 | 8,1 |