| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ ВУЛКАНИЗАЦИЮ «СИГМА» |
| --- |
| Марка клея | Отличительные особенности состава растворителя | Назначение |
| Сигма-1 | Этилацетат + бензин Быстрый набор прочности связи. ТУ 2513-005-29268077-98 | Стыковка резинотканевых конвейерных лент, как холодным, так и горячим способом, а также приклеивание резин, прорезиненных тканей при температуре окружающей среды. Крепление резины к металлу при гуммированные с применением подслоя клея Элад-К-19-3 |
| Сигма-Т | Этилацетат + бензин + толуол. Более морозостойкий при хранении клея. Медленный набор прочности связи. ТУ 2513-005-29268077-98 | Стыковка резинотканевых конвейерных лент, как холодным, так и горячим способом, а также приклеивание резин, прорезиненных тканей при температуре окружающей среды. Крепление резины к металлу при гуммированные с применением подслоя клея Элад-К-19-3 |
| Сигма БТ | Бензин + толуол. Для гуммированные оборудования резинами на основе СКЭПТ ТУ 2513-005-29268077-98 | Стыковка резинотканевых конвейерных лент, как холодным, так и горячим способом, а также приклеивание резин, прорезиненных тканей при температуре окружающей среды. Крепление резины к металлу при гуммированные с применением подслоя клея Элад-К-19-3 |
| Инструкция по применению клеев «Сигма-1» и «Сигма-1т» |
| Клеи «Сигма-1» и «Сигма-1т» (ТУ 2513-005-29268077-98) предназначены для склеивания резин, прорезиненных тканей. Наибольшее применение они нашли для стыковки резинотканевых конвейерных лент на холоде (без последующей вулканизации стыка). Клей «Сигма-1», представляет собой дисперсию резиновой смеси на основе поли хлоропрена в смеси растворителей: этилацетата и нефраса маркиС80/120 в соотношении 2:1 по весу. Клей «Сигма-1т» отличается от клея «Сигма-1» добавкой к указанной выше смеси растворителей толуола (1:1:1 повесу), что повышает стойкость основного раствора клея к «замерзанию» при низкой температуре. Клеи «Сигмя-1» и «Сигма-1т» являются двухкомпонентными. В качестве вулканизующего агента для клеев «Сигма-1» и «Сигма-1т» используют клей Лейконат или Десмодур РЕ фирма Байер(ФРГ).Компоненты смешивают непосредственно перед использованием: на 100 масс .ч. тщательно перемешанного основного раствора берут 6-7 масс .ч. Лейконта или 4-5 масс. ч. Десмодура РЕ .Приготовленный клей перемешивают до однородного состояния. Жизнеспособность готового клея ограничена и составляет 30-40 минут. Клеи применяют при температуре окружающей среды от + 15 С до +25 С. На подготовленную поверхность ленты наносят один слой грунтовочного состава, представляющего собой смесь 1 кг готового клея с 0.75 кг бензина и 1.5 кг этилацетата и по два слоя приготовленного клея. Грунтовочный состав обеспечивает хорошую смачиваемость и улучшает контакт клея Сигма с поверхностью ленты. Грунтовочный слой и первый слой клея сушат досуха, длительность сушки составляет 30-40- мин в зависимости от условий окружающей среды (температура воздуха, влажность). Второй слой клея сушат до слегка липкого состояния, длительность сушки 5-10 мин. Склеиваемые поверхности дублируют промазанными сторонами и прикатывают роликом или постукивают молотком. Изготовленный стык рекомендуется прижать или поместить под груз. Стыкованная лента может быть пущена в эксплуатацию не ранее 4-6 часов после стыковки. Оптимальная прочность стыка достигается через 24 часа после его изготовления (при температуре окружающей среды от +15 до +30 С) Гарантийный срок хранения основного раствора клея составляет 6 месяцев. Возможно использование основного раствора при более длительном хранении после перепроверки клея. Основной раствор клея нужно хранить при температуре от +20 до + 30 С. При хранении и транспортировании клея при температуре ниже +15 C, возможна обратимая желатинизация клея, вызванная кристаллизацией каучука. Свойства основного раствора могут быть восстановлены путем разогрева клея на водяной бане или паром при температуре от +40 до +50 С при эпизодическом перемешивании. Температура клея при разогреве не должна превышать +50 С . При превышении температуры возможна необратимая желатинизация. Толуол в клее «Сигма-1т» существенно снижает кристаллизацию основного раствора при низкой температуре. При превышении концентрации основного раствора клея при хранении вследствие испарения растворителя он должен быть разбавлен входящими в состав клея растворителями, концентрация раствора должна быть в пределах 13-18%. Клеи «Сигма-1» и «Сигма-1т» могут быть использованы и как клеи горячего отверждения, в частности для стыковки конвейерных лент горячим (прессовым) методом. Разделка стыков и технология применения для указанных выше клеев традиционна. Клей «Сигма» отечественного производства продается в металлических бочках емкостью 20 литров. |