| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ |
| --- |
| Наименование материала | Внешний вид материала |
| Elastosal H30 - раствор для горячей вулканизации. Вулканизационный раствор Elastosal H30 универсальный резиновый раствор для горячей вулканизации резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент. Технические характеристики: Цвет черный. Плотность 0,75 г/см³. Вязкость около 900 мПа. Потребление около 150-200 г/м² на один слой. Содержимое 600 грам. Срок годности около 9 месяцев. |  |
| Elastosal H6 - клей для холодной вулканизации. Двухкомпонентный клей ELASTOSAL Н6 предназначен для стыковки и ремонта резиновых конвейерных лент, футеровки конвейерных барабанов и других металлических поверхностей резиной, а также для эластичных, высокопрочных склеиваний резины, металла, тканей, неопрена, кожи, облицовочных ПУ-материалов между собой и с другими материалами. |  |
| Elastosal H7 - клей для холодной вулканизации. рудногорючий двухкомпонентный клей ELASTOSAL Н7 предназначен для стыковки и ремонта резиновых конвейерных лент, футеровки конвейерных барабанов, бункеров, течек и других металлических поверхностей резиной, а также для эластичных, высокопрочных склеиваний резины, металла, тканей, неопрена, кожи, облицовочных ПУ-материалов между собой и с другими материалами. |  |
| Очистительная жидкость Elastosal Losit М. Расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные футеровочные пластины). |  |
| Резина сырая прослоечная с толщиной 0.8 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулона 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент. |  |
| Резина сырая обкладочная с толщиной 2 мм. 3 мм. 4 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулонов по 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент. |  |
| Футеровка барабанов ромбовидной резиной ленточных конвейеров материалами по технологии холодной вулканизации. Весть комплект материалов в одном месте: специальная резина с контактным слоем и ромбовидным профилем, двухкомпонентный клей холодной вулканизации, праймер, очистительная жидкость, заделочная паста. Вся продукция европейского производства. |  |
| Ткань прорезиненная не вулканизированная ЕР125 толщина 0.8 мм. ширина ткани 500 мм. Формируем стык-пакеты на отдельные стыки по заявкам. |  |
| Бумага силиконовая. Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию |  |
| ООО ПК «РЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает к продаже расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные футеровочные пластины) от фирмы SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL. Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов -1%, 100 комплектов -5%, 1000 комплектов -10%. |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

В складскую программу ООО "РОСРЕЗИНОТЕХНИКА" включен полный перечень европейских материалов, необходимых для стыковки резинотканевых  конвейерных лент методом горячей вулканизации.

В наличии вулканизационные растворы, прослоечные толщиной 0.8мм и обкладочные толщиной 2мм, 3мм, 4 мм сырые резины для общепромышленных и теплостойких лент, брекерная ткань, силиконовая бумага.

Формируем стык пакеты на отдельные стыки по заявкам.

Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию.

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Описание |
|  | Раствор для горячей вулканизации ELASTOSAL H30 - 700 гр. + отвердитель Германия. | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Клей ELASTOSAL H7 - 1000 гр. + отвердитель Германия | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Клей ELASTOSAL H20 - 700 гр. + отвердитель Германия | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Клей ELASTOSAL H20 белый - 700 гр. + отвердитель Германия | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая прослоечная 0.8х500мм рулон 5кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая обкладочная 2х500мм рулон 5кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая обкладочная 2х500мм рулон 15кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая обкладочная 3х500мм рулон 15кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая обкладочная 4х500мм рулон 15кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая прослоечная 0.8х500 мм для теплостойких лент рулон 5кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Резина сырая обкладочная 2х500мм для теплостойких лент рулон 5кг | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Ткань прорезиненная не вулканизированная ЕР125 0.8х500мм | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  | Бумага силиконовая | Применяется для вулканизации конвейерных лент |