| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) |
| --- |
| ТИП пластиковой конвейерной ленты | Толщ. Верх- него покры- тия, мм. | Твер- дость ShA | Цвет | Кол-во тканевых прокладок | Попереч- ная жест- кость | Антиста-тичность | Общая толщи- на, мм. | Уд.вес кг/м2 | Рабочее натяж. При 1% удлин. (N/mm) | Рабо- чие Т, ºC | Миним. D вала (н.у.) прям/обр. перегиб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии В (текстиль с ПУ – пропиткой) |
| В21 | 0,1 | - | З | 2 | нет | - | 2 | 2,3 | 16 | -10+100 | 30/30 |
| В31** | 0,1 | - | З | 3 | нет | - | 3,5 | 4,0 | 24 | -10+100 | 80/80 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии E (абразивостойкие пищевые и для керамической промышленности) |
| E21/20.10** (2-х стор) | 2,0 | 68 | Б | 2 | нет | да | 5,0 | 6,2 | 16 | -5+60 | 150/200 |
| E31/20.10** (2-х стор) | 2,0 | 68 | Б | 3 | нет | да | 6,5 | 8,2 | 24 | -5+60 | 250/300 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии F (пищевые ПВХ ) гладкие и рельефные |
| F10 | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/AB (*) | 0,5 | 72 | CН | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/Z | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/V | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| XF210/BN | 0,7 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 3,0 | 8 | -10+80 | 40/60 |
| XF210/07.0 | 0,7 | 65 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 2,8 | 10 | -10+90 | 40/60 |
| F20 | 0,8 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| XF220/BL | 0,8 | 72 | СН | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| XF221/BL | 0,8 | 72 | СН | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| F21 | 0,8 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 16 | -5+80 | 50/60 |
| F21/10.05/Z (2-х стор) | 1,0 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 3,5 | 4,0 | 16 | -10+80 | 60/60 |
| XF210/10.05Z/BL (2-х стор) | 1,0 | 65 | CН | 2 | да | нет | 3,6 | 4,0 | 10 | -10+90 | 60/90 |
| XF221/05.05/Z BL (2-х стор.) | 0,5 | 72 | CН | 2 | да | нет | 3,0 | 3,5 | 16 | -10+90 | 60/60 |
| F21/K | 6,5 | 60 | Б | 2 | нет | нет | 8,0 | 4,2 | 16 | -5+80 | 120/180 |
| F31 | 0,8 | 72 | Б | 3 | нет | нет | 3,8 | 4,6 | 20 | -5+80 | 120/140 |
| XF330/10.0/BN | 1,0 | 72 | Б | 3 | да | нет | 4,0 | 4,9 | 18 | -10+80 | 120/140 |
| XF210/T | 3,7 | 72 | Б | 2 | да | нет | 5,5 | 4,2 | 13 | -5+80 | 80/120 |
| XF210/2.0/NP | 2,0 | 55 | Б | 2 | да | нет | 6,9 | 4,5 | 10 | -10+90 | 60/140 |
| F61/10.05 (2х-стор) | 1,0 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 4,6 | 5,5 | 50 | -5+80 | 260/300 |
| Конвейерные ленты (ПВХ пищевые) NITTA - Голландия / дополнение ассортимента |
| Nitta 2LRF 704/001 | 0,4 | 65 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+90 | 30/50 |
| Nitta 2LRF 707 NP | 0,7 | 55 | Б | 2 | да | нет | 2,7 | 2,7 | 8 | -10+90 | 40/60 |
| Nitta 3N71 (2-х стор) | 0,7 | 65 | Б | 3 | нет | нет | 4,5 | 5,0 | 18 | -10+90 | 100/150 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии G (глубоко-профилированное ПВХ - покрытие) |
| G23/R | 6,5 | 56 | ТС | 3 | да | нет | 9,5 | 8,0 | 18 | -5+60 | 120/180 |
| G23/U** | 6,5 | 56 | ТС | 3 | да | нет | 8,4 | 7,3 | 18 | -5+60 | 120/180 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии Н (пищевая силиконов.резина) |
| H10 | 0,3 | 48 | ПР | 2 | да | нет | 1,75 | 2,0 | 10 | -15+80 | 40/60 |
| H14 | 0,3 | 40 | ПР | 2 | да | нет | 1,4 | 1,6 | 10 | -15+80 | 40/60 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии HY / Hytrel (хайтрел) ( пищевые особо тепло и водостойкие) |
| HY20/05.0 | 0,5 | 92 | ПР | 2 | да | нет | 2,0 | 2,0 | 13 | -10+110 | 80/100 |
| HY20/C | 3,8 | 92 | ПР | 2 | да | нет | 5,5 | 2,9 | 13 | -10+110 | 100/120 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии L (ПВХ низкой твердости и разного рельефа) |
| L10/F | 0,8 | 46 | С | 2 | да | нет | 2,4 | 2,5 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/LG | 1,0 | 46 | С | 2 | да | нет | 2,6 | 2,5 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/M | 3,7 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,2 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| XL210/M/NR | 3,7 | 46 | Ч | 2 | да | нет | 5,2 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/T** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,0 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L20/C** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,6 | 3,8 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| XL330/VR(AS) | 3,0 | 55 | ТЗ | 3 | да | да | 6,0 | 7,9 | 16 | -10+60 | 150/180 |
| L20/H | 6,5 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 8,5 | 5,9 | 13 | -5+60 | 60/120 |
| L20/M | 3,7 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,7 | 4,7 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| L20/T** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,7 | 4,5 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| L91/V** | 1,9 | 46 | ТЗ | 3 | нет | нет | 7,0 | 7,6 | 50 | -5+60 | 350/400 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии MG ПВХ ленты специального рельефа (камнеобработка) |
| MG101/H2** | 6,0 | 55 | СН | 4 | нет | нет | 12,0 | 11,0 | 70 | -10+80 | 450/550 |
| MG101/Y** | 2,0 | 55 | СН | 4 | нет | нет | 8,1 | 9,1 | 70 | -10+80 | 350/400 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии N (черные ПВХ) гладкие и рельефные |
| N8/A | 0,4 | 90 | Ч | 2 | да | нет | 1,8 | 2,1 | 8 | -5+80 | 20/50 |
| N8/AS | 0,4 | 90 | Ч | 2 | да | да | 1,8 | 2,1 | 8 | -5+80 | 20/50 |
| N8/AS/V | 0,7 | 90 | Ч | 2 | да | да | 2,2 | 2,1 | 8 | -5+80 | 25/50 |
| N20/A | 0,8 | 68 | Ч | 2 | да | да | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20 | 0,8 | 68 | Ч | 2 | да | да | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/LG | 1,3 | 68 | ТС | 2 | да | да | 3,1 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/M | 3,7 | 45 | ТС | 2 | да | да | 5,7 | 4,7 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/Y | 1,3 | 68 | ТС | 2 | да | да | 3,1 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии R (текстиль с пропиткой или без нее) / пищевые |
| R10 |  |  | Нат | 2 | нет | да | 1,2 | 1,3 | 8 | -10+90 | 30/30 |
| R11 |  |  | Нат | 2 | да | нет | 1,4 | 1,4 | 6 | -10+90 | 15/15 |
| R13 |  |  | ПР | 2 | да | да | 1,1 | 1,2 | 8 | -30+80 | 10/20 |
| R14 |  |  | ПР | 2 | да | нет | 1,4 | 1,5 | 8 | -30+80 | 30/30 |
| R19 |  |  | Нат | 2 | да | нет | 2,4 | 2,2 | 5 | -10+90 | 50/50 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии SAM (нетканые поверхности / специального назначения) |
| XSAM210 | 1,8 | - | Нат | 2 | да | нет | 3,2 | 1,8 | 6 | -10+90 | 40/60 |
| SAM/025/A** |  |  | ТЗ |  | нет | да | 2,5 | 1,45 | 14 | 0+120 | 20/20 |
| SAM/040 |  |  | СЗ |  | нет | нет | 4,0 | 3,9 | 15 | -10+100 | 80/80 |
| SAM/055 |  |  | СЗ |  | нет | нет | 5,5 | 3,5 | 15 | 0+120 | 120/120 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии U (ПВХ) общего и специального назначения |
| U10 | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U10/AS | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| XS210/08.0/AG | 0,8 | 68 | ЯЗ | 2 | да | нет | 2,4 | 3,0 | 10 | -10+80 | 30/50 |
| U10/AG | 0,5 | 74 | ЯЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U10/N | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U19 | 1,2 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,7 | 3,2 | 8 | -10+80 | 50/60 |
| U20 | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| U20/N | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| U21 | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 16 | -10+80 | 50/60 |
| XS220/A/NR | 1,0 | 74 | Ч | 2 | да | да | 3,0 | 3,7 | 13 | -10+80 | 60/100 |
| XU220/VR/20.0 | 2,0 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 3,9 | 4,4 | 13 | -10+80 | 60/80 |
| U21/05.05/Z | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | нет | нет | 3,0 | 3,5 | 16 | -10+80 | 60/60 |
| U31 | 0,8 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 3,8 | 4,6 | 24 | -10+80 | 120/140 |
| U35 | 1,5 | 74 | ТЗ | 3 | да | нет | 4,5 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| XS330/05.05Z AGD (2-х стор) | 0,5 | 74 | ЯЗ | 3 | да | нет | 4,5 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| U35/V** | 2,0 | 74 | ТЗ | 3 | да | нет | 4,9 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| U61/V** | 1,9 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 6,5 | 7,2 | 40 | -10+80 | 250/300 |
| U91/V** | 1,9 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 7,0 | 7,6 | 50 | -10+80 | 350/400 |
| U121/4F** | 2,0 | 74 | ТЗ | 4 | нет | нет | 8,9 | 10,3 | 70 | -10+80 | 450/500 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии V (пищевой полиолефин) - один из 5-ти типов |
| V23** | 0,6 | 92 | ПР | 2 | нет | да | 2,4 | 2,3 | 16 | -20+70 | 80/100 |
| Esbelt Конвейерные ленты ПВХ общего назначения (односторонние покрытие) |
| F12CF | 0,5 | 78 | ТЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,4 | 10 | -5+80 | 35/55 |
| B22CF | 2,0 | 82 | ТЗ | 2 | да | да | 4,0 | 4,8 | 17 | -10+80 | 80/100 |
| B3014 (спец) | 3,0 | 82 | ТЗ | 3 | да | да | 5,9 | 6,9 | 22 | -10+80 | 180/250 |
| Esbelt Конвейерные ленты ПВХ - Мягкие гладкие и рельефные |
| A24QF | 4,5 | 45 | К | 2 | да | да | 6,4 | 6,9 | 14 | -5+80 | 50/80 |
| B23CF | 3,0 | 45 | ТЗ | 2 | да | да | 4,8 | 5,8 | 15 | -5+80 | 80/120 |
| B33CF | 3,0 | 45 | ТЗ | 3 | да | да | 6,0 | 7,0 | 20 | -5+80 | 130/200 |
| Esbelt Конвейерные ленты Текстиль с ПВХ - пропиткой |
| F22FF | 0,1 |  | Ч | 2 | нет | да | 2,4 | 2,85 | 14 | -10+80 | 60/60 |
| Esbelt Конвейерные ленты 2-х стороннее ПВХ - покрытие / абразивостойкие |
| D20/CC | 1,0 | 78 | ТЗ | 2 | нет | нет | 4,1 | 5,1 | 20 | -15+80 | 150/150 |
| D30/CC** | 2,0 | 78 | ТЗ | 3 | нет | нет | 6,2 | 7,7 | 30 | -15+80 | 200/250 |
| Сокращенное обозначения цвета конвейерной ленты |
| Б - Белый | К - Красный | СК - Слонов.кость |
| Беж - Бежевый | Нат - Натуральный | CН - Синий |
| Г - Голубой | ПР - Прозрачный бесцветный | Тс - Темно серый |
| З - Зеленый | С - Серый | ТЗ - Темно зеленый |
| ЯЗ - Яблочно зеленый | СЗ - Сине-зеленый | Ч - Черный |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| e-mail |  |