| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ НПП ИМЕНИ М.И.ПЛАТОВА РОССИЯ |
| --- |
| Выпускает пресса вулканизационные серии ПСШ предназначен для соединения и ремонта резинотросовых, резинотканевых, гладких конвейерных лент методом горячей вулканизации. |
| Технические характеристики |
| Наименование параметра | Величина для типоразмеров прессов |
|  | ПСШ 2- 1000/ 1350 | ПСШ 2- 1000/ 2160 | ПСШ 2- 1200/ 1350 | ПСШ 2- 1200/ 2160 | ПСШ 2- 1200/ 3510 | ПСШ 2- 1600/ 1350 | ПСШ 2- 1600/ 2160 | ПСШ 2- 1600/ 3510 |
| Ширина стыкуемой ленты, мм | 1000 | 1200 | 1600 |
| Длина типового стыка, мм | 1350 | 2160 | 1350 | 2160 | 2510 | 1350 | 2160 | 3510 |
| Установленная мощность нагревательных плит, кВт | 22 | 35,2 | 26 | 41,6 | 67,6 | 34,6 | 55,3 | 89,9 |
| Давление стыковки удельное максимальное, кгс/см? | 15 |
| Температура нагрева плит, номинальная, С | 150 (по условиям заказа от 125С до 175С) |
| Питающая электросеть | переменного трехфазного тока с изолированной нейтралью |
| Напряжение, В | 660 или 380 (по условиям заказа) |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1650 | 2500 | 1650 | 2500 | 3940 | 1650 | 2500 | 3940 |
| ширина | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 25300 |
| высота | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | 800 |
| Масса отдельного переносного элемента, кг, не более | 60 | 70 | 85 |
| Масса пресса, кг, не более | 1950 | 3010 | 2250 | 3410 | 5410 | 2800 | 4250 | 6750 |
| Управление нагревом | автоматическое |