| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЕ SMT ГЕРМАНИЯ SCHNEIDER MINING TECHNOLOGY GmbH |
| --- |
| Тип соединения | Предел прочности на разрыв | Толщина ленты | Комплектация механических соединений типа SMT |
| Механическое соединение для конвейерных лент типа SMT-VINT | до 3000 кН/м | от 8 мм | Соединение SMT VINT комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 50мм, шестигранной шайбой SMTи гайкойSMTS22 с толщиной 2,5мм, Комплект соединений упаковывается в картонную тару по 200шт, каждый элемент упаковывается отдельно |
| Механическое соединение для конвейерных лент типа SMT-KROT | до 3000 кН/м | от 8 мм | Соединение SMT-KROT комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей зенковку под винт и гайкой шестигранной SMT-S22 мм с толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки. |
| Универсальное механическое соединения для конвейерных лент типа SMT-TIGER | до 3500 кН/м | от 8 мм | Соединение SMT-TIGER комплектуется специальным винтом SMT-М6 длинной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей три зубца и гайкой шестигранной SMT-S22 мм имеющей три зубца с толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки. |
| По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента и расходные материалы SMT для установки стыков на конвейерные ленты (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.) |